МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

АЛЮМИНИЙ И СПЛАВЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ДЕФОРМИРУЕМЫЕ

Марки

Aluminium and wrought aluminium alloys. Grades

Дата введения — 2019—09—01

1	Область применения ГОСТ 4784—2019

Настоящий стандарт распространяется на алюминий и деформируемые алюминиевые сплавы, предназначенные для изготовления полуфабрикатов (лент в рулонах, листов, кругов-дисков, плит, полос, прутков, профилей, панелей, шин, труб, катанки, проволоки, поковок и штампованных поковок) методом горячей или холодной деформации, а также слябов и слитков.

2	Общие требования

2.1	Марки и химический состав алюминия должны соответствовать приведенным в таблице 1.

2.1.1 Отношение содержания железа к кремнию в марках алюминия должно быть не менее единицы.

2.1.2 Фактическое содержание алюминия в приведенных марках алюминия и алюминиевых сплавов определяют разностью между 100 % и суммой всех определяемых элементов, выраженных с точностью до второго десятичного знака.

2.1.3 При определении марки алюминия содержание титана, введенного в качестве модификатора, не учитывают в сумме примесей.

2.2	Марки и химический состав алюминиевых сплавов систем алюминий-медь-магний (Al-Cu-Mg) и алюминий-медь-марганец (Al-Cu-Mn) должны соответствовать приведенным в таблице 2.

2.3	Марки и химический состав алюминиевых сплавов системы алюминий-марганец (Al-Mn) должны соответствовать приведенным в таблице 3.

2.4	Марки и химический состав алюминиевых сплавов системы алюминий-кремний (Al-Si) должны соответствовать приведенным в таблице 4.

2.5	Марки и химический состав алюминиевых сплавов системы алюминий-магний (Al-Mg) должны соответствовать приведенным в таблице 5.

2.6	Марки и химический состав алюминиевых сплавов системы алюминий-магний-кремний (AI- Mg-Si) должны соответствовать приведенным в таблице 6.

2.7	Марки и химический состав алюминиевых сплавов системы алюминий-цинк-магний (Al-Zn-Mg) должны соответствовать приведенным в таблице 7.

2.8	Марки и химический состав алюминиевых сплавов системы алюминий-железо (Al-Fe) должны соответствовать приведенным в таблице 8.

2.9	Марки и химический состав алюминиевых сплавов системы алюминий-литий (Al-Li) должны соответствовать приведенным в таблице 9.

2.10	В алюминии и алюминиевых сплавах, указанных в таблицах 1—9, допускается частичная или полная замена титана бором или другими модифицирующими добавками, обеспечивающими мелкозернистую литую структуру.

ГОСТ 4784—2019

2.11	В марках алюминия и алюминиевых сплавах, изделия из которых контактируют с пищевыми продуктами, массовая доля свинца должна быть не более 0,15 %, массовая доля мышьяка — не более 0,015 %, массовая доля цинка — не более 0,3 %, массовая доля бериллия — не более 0,0005 %.

2.12	Химические составы сплавов, предназначенных для изготовления проволоки для холодной высадки, должны соответствовать приведенным в таблице 10.

2.13	Марки и химический состав алюминия и алюминиевых сплавов, предназначенных для изготовления сварочной проволоки, должны соответствовать приведенным в таблицах 11 и 12.

2.14	Содержание элементов в таблицах 1—12 максимальное, если не указаны пределы.

Содержание алюминия задано как минимум для марок алюминия, и как остаток для марок алюминиевых сплавов.

2.15	Химический состав марок алюминия и алюминиевых сплавов в таблицах 1—12 приведен в процентах по массе. Расчетное значение или значение, полученное из анализа, округляют в соответствии с правилами округления, приведенными в приложении А.

2.16	В графу «Прочие элементы» входят элементы, содержание которых не представлено, а также элементы, не указанные в таблицах.

2.17	Содержание прочих элементов обеспечивается технологией изготовления. Определение содержания прочих элементов, не указанных в таблицах 1—12, проводят по согласованию между изготовителем и потребителем.

2.18	Массовые доли бериллия, бора и церия устанавливают по расчету шихты, их содержание химическим анализом не контролируют, а обеспечивают технологией изготовления. В протоколах химического анализа указывают расчетное значение. При наличии технической возможности контроль содержания бериллия, бора и церия в химическом составе осуществляют в пределах, указанных в таблицах 1—12.

2.19	Марки алюминия и алюминиевых сплавов, в зависимости от назначения, должны содержать следующую дополнительную маркировку:

-	буква «Е» — марки алюминия и алюминиевых сплавов с гарантированными электрическими характеристиками;

-	буква «Ш» — марки алюминия и алюминиевых сплавов, предназначенных для изделий, контактирующих с пищевыми продуктами;

-	буква «П» — марки алюминиевых сплавов, предназначенных для изготовления проволоки для холодной высадки;

-	буква «У» — дополнительная маркировка для сплава СвАК5 с содержанием железа не более 0,3 % (СвАК5У).

2.20	Обозначения марок алюминия и алюминиевых сплавов в таблицах по [1] и [2] приведены в соответствии с требованиями этих стандартов. Международная цифровая система обозначения для марок алюминия и алюминиевых сплавов по [1] и [2] является предпочтительной. Обозначения, основанные на химических символах легирующих компонентов, указаны только для справки.

2.20.1 Химические составы марок алюминия и алюминиевых сплавов, внесенных в настоящий стандарт по [1] и [2] идентичны тем, которые приведены в [3] для соответствующих марок сплавов.

2.20.2 Химические составы марок деформируемого алюминия и деформируемых алюминиевых сплавов, имеющих международную регистрацию, не приведенных в настоящем стандарте, можно найти в [3].

2.21	Ближайшие аналоги отечественных марок алюминия и алюминиевых сплавов приведены в приложении Б.

2.22	Таблицы химических составов марок алюминия и алюминиевых сплавов приведены в следующем порядке:

-	таблица 1 —Алюминий;

-	таблица 2 — Алюминиевые сплавы систем алюминий-медь-магний (Al-Cu-Mg) и алюминий-медь- марганец (Al-Cu-Mn);

-	таблица 3 — Алюминиевые сплавы системы алюминий-марганец (Al-Mn);

-	таблица 4 — Алюминиевые сплавы системы алюминий-кремний (Al-Si);

-	таблица 5 — Алюминиевые сплавы системы алюминий-магний (Al-Mg);

-	таблица 6 — Алюминиевые сплавы системы алюминий-магний-кремний (Al-Mg-Si);

-	таблица 7 — Алюминиевые сплавы системы алюминий-цинк-магний (Al-Zn-Mg);

-	таблица 8 — Алюминиевые сплавы системы алюминий-железо (Al-Fe);

-	таблица 9 — Алюминиевые сплавы системы алюминий-литий (Al-Li);

-	таблица 10 — Алюминиевые сплавы, предназначенные для изготовления проволоки для холодной высадки;

-	таблица 11 —Алюминиевые сплавы, предназначенные для изготовления сварочной проволоки;

-	таблица 12 — Алюминиевые сплавы, предназначенные для изготовления сварочной проволоки (продолжение).

оэ

| Обозначение марки | Массовая доля элемента, % | Плотность, кг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| Буквенное | Цифровое | Кремний | Железо | Медь | Марганец | Магний | Хром | Цинк | Титан | Дополнительные указания | Прочие элементы | Алюминий, не менее |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Каждый | Сумма |  |  |
| АД000 |  | 0,15 | 0,15 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |  | 0,06 | 0,02 |  | 0,02 |  | 99,80 | 2,70 |
| АД00 | 1010 | 0,20 | 0,25 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  | 0,07 | 0,03 |  | 0,03 |  | 99,70 | 2,70 |
| АД00Е | 1010Е | 0,10 | 0,25 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | — | Бор: 0,02 Титан + ванадий: 0,02 | 0,02 | 0,10 | 99,70 | 2,70 |
| АДО | 1011 | 0,25 | 0,40 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  | 0,07 | 0,05 |  | 0,03 |  | 99,50 | 2,71 |
| АДОЕ | 1011Е | 0,10 | 0,40 | 0,05 | 0,01 | — | 0,01 | 0,05 | — | Бор: 0,05 Титан + ванадий: 0,02 | 0,03 | 0,10 | 99,50 | 2,71 |
| АД1 | 1013 | 0,3 | 0,3 | 0,05 | 0,025 | 0,05 |  | 0,1 | 0,15 |  | 0,05 |  | 99,30 | 2,71 |
| АД1пл | — | Кремний + железо: 0,60 | 0,05 | 0,025 | 0,05 | — | 0,1 | 0,15 | — | 0,02 | — | 99,30 | 2,71 |
| АД | 1015 | Кремний + железо: 1,0 | 0,1 | 0,1 | — | — | 0,10 | 0,15 | — | 0,05 | 0,15 | 99,0 | 2,71 |
| Марки алюминия по [1] |
| EN AW AI 99,ОСи | EN AW- 1100 | Кремний + железо: 0,95 | 0,05— 0,20 | 0,05 | — | — | 0,10 | — | Бериллий: 0,0003 | 0,05 | 0,15 | 99,00 | 2,71 |
| EN AW-AI 99,35 | ENAW- 1235 | Кремний + железо: 0,65 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | 0,10 | 0,06 | Ванадий: 0,05 | 0,03 | — | 99,35 | 2,71 |
| Марки алюминия по [2] |
| AW-AI 99,6 | AW-1060A | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 0,05 | 0,03 | Ванадий: 0,05 | 0,03 | — | 99,60 | 2,71 |
| AW-AI 99,7 | AW-1070A | 0,20 | 0,25 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | — | 0,07 | 0,03 | — | 0,03 | — | 99,70 | 2,70 |
| AW-AI 99,8 | AW-1080A | 0,15 | 0,15 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | — | 0,06 | 0,02 | Галлий: 0,03 | 0,02 | — | 99,80 | 2,70 |
| AW-AI 99,0 | AW-1200 | Кремний + железо: 1,00 | 0,05 | 0,05 | — | — | 0,10 | 0,05 | — | 0,05 | 0,15 | 99,00 | 2,70 |
| AW-E- AI 99,5 | AW-1350 | 0,10 | 0,40 | 0,05 | 0,01 | — | 0,01 | 0,05 | — | Бериллий: 0,05 Галлий: 0,03 Титан + ванадий: 0,02 | 0,03 | 0,10 | 99,50 | 2,71 |

Таблица 1—Алюминий

ГОСТ 4784—2019

| Обозначение марки | Массовая доля элемента, % | Плотность, кг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| Буквенное | Цифровое | Кремний | Железо | Медь | Марганец | Магний | Хром | Цинк | Титан | Дополнительные указания | Прочие элементы | Алюминий, не менее |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Каждый | Сумма |  |  |
| AW-E- AI 99,7 | AW-1370 | 0,10 | 0,25 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | — | Бериллий: 0,02 Галлий: 0,03 Титан + ванадий: 0,02 | 0,02 | 0,10 | 99,70 | 2,70 |
| Марки алюминия по [3] |
| — | 1050 | 0,25 | 0,40 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | 0,05 | 0,03 | Ванадий: 0,05 | 0,03 | — | 99,50 | 2,70 |
| — | 1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 0,05 | 0,03 | Ванадий: 0,05 | 0,03 | — | 99,60 | 2,70 |
| — | 1070 | 0,20 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | — | 0,04 | 0,03 | Бериллий: 0,0003 Ванадий: 0,05 | 0,03 | — | 99,70 | 2,70 |
| — | 1080 | 0,15 | 0,15 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | — | 0,03 | 0,03 | Галлий: 0,03 Ванадий: 0,05 | 0,02 | — | 99,80 | 2,70 |
| — | 1145 | Кремний + железо: 0,55 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | 0,05 | 0,03 | Ванадий: 0,05 | 0,03 | — | 99,45 | 2,70 |
| Примечания 1 В алюминии марки АДО для листовых заготовок, подвергаемых дальнейшей формовке, допускается введение титана до 0,15 %. 2 В алюминии марок EN AW-1100 и 1070 максимальное содержание бериллия приведено только для прутков. |

Таблица 2 — Алюминиевые сплавы систем алюминий-медь-магний (Al-Cu-Mg) и алюминий-медь-марганец (Al-Cu-Mn)

ГОСТ 4784—2019

| Обозначение марки | Массовая доля элемента, % | Плотность, кг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| Буквенное | Цифровое | Кремний | Железо | Медь | Марганец | Магний | Хром | Цинк | Титан | Никель | Дополнительные указания | Прочие элементы | Алюминий |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Каждый | Сумма |  |  |
| — | 1105 | 3,0 | 1,5 | 2,0— 5,0 | 0,3— 1,0 | 0,4— 2,0 | — | 1,0 | — | 0,2 | Титан + хром + цирконий: 0,2 | 0,05 | 0,2 | Остальное | 2,80 |
| Д1 | 1110 | 0,20— 0,8 | 0,7 | 3,5— 4,8 | 0,40— 1,0 | 0,40— 0,8 | 0,10 | 0,3 | 0,15 | — | Титан + цирконий: 0,20 | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,80 |
| Д1ч | — | 0,5 | 0,4 | 3,8— 4,8 | 0,4— 0,8 | 0,4— 0,8 | — | 0,3 | 0,1 | 0,1 | Железо + кремний: 0,7 | 0,05 | о,1 | Остальное | 2,80 |
| АК4 | 1140 | 0,5— 1,2 | 0,8— 1,3 | 1,9— 2,5 | 0,2 | 1,4— 1,8 | — | 0,3 | 0,1 | 0,8— 1,3 | — | 0,05 | 0,1 | Остальное | 2,77 |

| Обозначение марки | Массовая доля элемента, % | Плотность, кг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| Буквенное | Цифровое | Кремний | Железо | Медь | Марганец | Магний | Хром | Цинк | Титан | Никель | Дополнительные указания | Прочие элементы | Алюминий |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Каждый | Сумма |  |  |
| АК4-1 | 1141 | 0,35 | 0,81,4 | 1,9— 2,7 | 0,2 | 1,2— 1,8 | 0,1 | 0,3 | 0,02— 0,10 | 0,81,4 | — | 0,05 | 0,1 | Остальное | 2,80 |
| АК4-1ч | 1142 | 0, Io- О.25 | 0,91,3 | 1,9— 2,7 | — | 1,3— 1,8 | — | 0,10 | 0,04— 0,10 | 0,91,2 | — | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,80 |
| АК4-2ч | 1143 | 0,1 — 0,25 | 0,40,7 | 2,0 2,6 | 0,1 | 1,2— 1,8 | 0,1 | 0,1 | 0,05— 0,1 | 0,40,7 | Цирконий: 0,1—0,25 | 0,05 | 0,1 | Остальное | 2,77 |
| Д16 | 1160 | 0,50 | 0,50 | 3,8 4,9 | 0,30— 0,9 | 1,2— 1,8 | 0,10 | 0,25 | 0,15 | — | Титан + цирконий: 0,20 | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,77 |
| Д16ч | — | 0,20 | 0,30 | 3,8 4,9 | 0,30— 0,9 | 1,2— 1,8 | 0,10 | 0,25 | 0,15 | — | — | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,78 |
| — | 1161 | 0,1 | 0,15 | 3,1 — 4,0 | 0,20,8 | 1,2— 1,8 | — | 0,1 | 0,1 | 0,15 | Цирконий: 0,08—0,25 | — | 0,1 | Остальное | 2,76 |
| — | 1163 | 0,1 | 0,15 | 3,8 4,5 | 0,40,8 | 1,2— 1,6 | — | 0,1 | 0,01— 0,07 | 0,05 | — | 0,05 | 0,1 | Остальное | 2,77 |
| В65 | 1165 | 0,25 | 0,2 | 3,9 4,5 | 0,30,5 | 0,15— 0,30 | — | 0,1 | 0,1 | — | — | 0,05 | 0,1 | Остальное | 2,80 |
| ВД1 | — | 1,0 | 1,0 | 2,05,0 | 0,30,8 | 0,41,6 | — | 0,7 | — | — | Титан + хром + цирконий: 0,2 Никель: 0,2 | 0,05 | 2,0 | Остальное | 2,80 |
| ВД17 | 1170 | 0,3 | 0,3 | 2,6 3,2 | 0,45— 0,70 | 2,02,4 | — | 0,1 | 0,1 | — | — | 0,05 | 0,1 | Остальное | 2,75 |
| Д18 | 1180 | 0,5 | 0,5 | 2,23,0 | 0,20 | 0,20— 0,50 | 0,10 | 0,1 | — | — | — | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,74 |
| Д19 | 1190 | 0,5 | 0,5 | 3,8 4,3 | 0,51,0 | 1,7— 2,3 | — | 0,1 | 0,1 | — | Бериллий: 0,0002—0,005 | 0,05 | 0,1 | Остальное | 2,76 |
| Д19ч | — | 0,2 | 0,3 | 3,8 4,3 | 0,40,9 | 1,7— 2,3 | — | 0,1 | 0,1 | — | Бериллий: 0,0002—0,005 | 0,05 | 0,1 | Остальное | 2,76 |
| ВАД1 (Д24) | 1191 | 0,2 | 0,3 | 3,8 4,5 | 0,35— 0,8 | 2,3 2,7 | — | 0,1 | 0,03— 0,10 | — | Цирконий: 0,07—0,2 Бериллий: 0,0002—0,005 | 0,05 | 0,1 | Остальное | 2,76 |

ГОСТ 4784—2019

| Обозначение марки | Массовая доля элемента, % | Плотность, кг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| Буквенное | Цифровое | Кремний | Железо | Медь | Марганец | Магний | Хром | Цинк | Титан | Никель | Дополнительные указания | Прочие элементы | Алюминий |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Каждый | Сумма |  |  |
| Д20 | 1200 | 0,3 | 0,3 | 6,07,0 | 0,40,8 | 0,05 | — | 0,1 | од- од | — | Цирконий: ОД | 0,05 | од | Остальное | 2,84 |
| — | 1201 | 0,20 | 0,30 | 5,8 6,8 | 0,20— 0,40 | 0,02 | — | 0,10 | 0,02— 0,10 | — | Цирконий: 0,10—0,25 Ванадий: 0,05—0,15 | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,85 |
| Д21 | 1210 | 0,3 | 0,3 | 6,0— 7,0 | 0,40,8 | 0,25— 0,45 | — | 0,1 | ОД- ОД | — | — | 0,05 | од | Остальное | 2,84 |
| АК6 | 1360 | 0,71,2 | 0,7 | 1,8— 2,6 | 0,40,8 | 0,40,8 | — | 0,3 | од | од | — | 0,05 | од | Остальное | 2,75 |
| АКбч | — | 0,71,2 | 0,4 | 1,8— 2,6 | 0,40,8 | 0,40,8 | — | 0,3 | од | од | — | 0,05 | од | Остальное | 2,75 |
| АК6-1 | — | 0,7 1,2 | 0,7 | 1,8— 2,6 | 0,40,8 | 0,40,8 | 0,Ol- о.2 | 0,3 | 0,02- од | од | Железо + никель: 0,7 | — | од | Остальное | 2,75 |
| АК8 | 1380 | 0,50— 1,2 | 0,7 | 3,95,0 | 0,40— 1,0 | 0,20— 0,8 | 0,10 | 0,25 | 0,15 | — | Титан + цирконий: 0,20 | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,80 |
| АКМ | — | 0,82,2 | 1,0 | 1,2— 2,6 | 0,20,8 | 0,81,4 | 0,2 | 1,0 | од | од | — | — | ДО | Остальное | 2,77 |
| Марки алюминиевых сплавов по [2] |
| AW-AI Cu6BiPb | AW-2011 | 0,40 | 0,7 | 5,06,0 | — | — | — | 0,30 | — | — | Висмут: 0,20—0,6 Свинец: 0,20—0,6 | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,83 |
| AW-AI Cu4SiMg | AW-2014 | 0,50— 1,2 | 0,7 | 3,95,0 | 0,40— 1,2 | 0,20— 0,8 | 0,10 | 0,25 | 0,15 | — | Титан + цирконий: 0,20 | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,80 |
| AW-AI Cu4SiMg | AW-2014 A | 0,50— 0,9 | 0,50 | 3,95,0 | 0,40— 1,2 | 0,20— 0,8 | 0,10 | 0,25 | 0,15 | 0,10 | Титан + цирконий: 0,20 | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,80 |
| AW-AI Cu4MgSi | AW-2017 | 0,20— 0,8 | 0,7 | 3,5 4,5 | 0,40— 1,0 | 0,40— 0,8 | 0,10 | 0,25 | 0,15 | — | Титан + цирконий: 0,20 | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,79 |
| AW-AI Cu4MgSi | AW-2017 A | 0,20— 0,8 | 0,7 | 3,5 4,5 | 0,40— 1,0 | 0,40— 1,0 | 0,10 | 0,25 | — | — | Титан + цирконий: 0,25 | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,79 |

ГОСТ 4784—2019

| Обозначение марки | Массовая доля элемента, % | Плотность, кг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| Буквенное | Цифровое | Кремний | Железо | Медь | Марганец | Магний | Хром | Цинк | Титан | Никель | Дополнительные указания | Прочие элементы | Алюминий |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Каждый | Сумма |  |  |
| AW-AI Cu4Mg1 | AW-2024 | 0,50 | 0,50 | 3,8— 4,9 | 0,30— 0,9 | 1,2— 1,8 | 0,10 | 0,25 | 0,15 | — | Титан + цирконий: 0,20 | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,78 |
| AW-AI Cu4PbMg | AW-2030 | 0,8 | 0,7 | 3,3— 4,5 | 0,20— 1,о | 0,50— 1,3 | 0,10 | 0,50 | 0,20 | — | Висмут: 0,20 Свинец: 0,8—1,5 | 0,10 | 0,30 | Остальное | 2,81 |
| AW-AI Cu2,5Mg | AW-2117 | 0,8 | 0,7 | 2,2— 3,0 | 0,20 | 0,20— 0,50 | 0,10 | 0,25 | — | — | — | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,75 |
| AW-AI Cu6MN | AW-2219 | 0,20 | 0,30 | 5,8— 6,8 | 0,20— 0,40 | 0,02 | — | 0,10 | 0,02— 0,10 | — | Ванадий: 0,05—0,15 Цирконий: 0,10—0,25 | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,84 |

Примечания

1	Сумму титана и циркония ограничивают только в сплавах для прессованных и кованых полуфабрикатов по согласованию между изготовителем и потребителем.

2	При изготовлении прессованных полуфабрикатов (панели и профили) из сплава марки 1161 содержание элементов в сплаве устанавливают следующим: медь от 3,35 % до 3,85 %; магний от 1,4 % до 1,8 %; марганец от 0,4 % до 0,7 %; цирконий от 0,08 % до 0,16 %; титан от 0,03 % до 0,07 %; кремний не более 0,05 %; никель не более 0,08 %; хром не более 0,04 %; цинк не более 0,05 %; бериллий от 0,0003 % до 0,0008 %.

| Обозначение марки | Массовая доля элемента, % | Плотность, кг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| Буквенное | Цифровое | Кремний | Железо | Медь | Марганец | Магний | Хром | Цинк | Титан | Дополнительные указания | Прочие элементы | Алюминий |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Каждый | Сумма |  |  |
| АМц | 1400 | 0,6 | 0,7 | 0,2 | tots | 0,2 | — | 0,10 | 0,1 | — | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,73 |
| АМцС | 1401 | 0,15— 0,35 | 0,25— 0,45 | 0,1 | 1,0— 1,4 | 0,05 | — | 0,1 | 0,1 | — | 0,05 | 0,1 | Остальное | 2,73 |
| ММ | 1403 | 0,6 | 0,7 | 0,30 | tots | 0,20— 0,6 | 0,10 | 0,25 | 0,10 | — | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,72 |
| Д12 | 1521 | 0,30 | 0,7 | 0,25 | tots | 0,8 1,3 | — | 0,25 | — | — | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,72 |

Таблица 3 — Алюминиевые сплавы системы алюминий-марганец (Al-Mn)

ГОСТ 4784—2019

| Обозначение марки | Массовая доля элемента, % | Плотность, кг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| Буквенное | Цифровое | Кремний | Железо | Медь | Марганец | Магний | Хром | Цинк | Титан | Дополнительные указания | Прочие элементы | Алюминий |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Каж ДЫЙ | Сумма |  |  |
| Марки алюминиевых сплавов по [1] |
| EN AW-AI Mn1Mg1 | EN AW-3004 | 0,30 | 0,7 | 0,25 | 1,0— 1,5 | 0,8— 1,3 | — | 0,25 | — | — | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,72 |
| EN AW-AI Mn1 | ENAW-3103 | 0,50 | 0,7 | 0,10 | 0,9— 1,5 | 0,30 | 0,10 | 0,20 | — | Титан + цирконий^,10 Бериллий: 0,0003 | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,73 |
| EN AW-AI Mn1(A) | EN AW- 3103 А | 0,50 | 0,7 | 0,10 | 0,7 1,4 | 0,30 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | Титан + цирконий^,10 | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,72 |
| EN AW-AI Mn1Mg1Cu | ENAW-3104 | 0,6 | 0,8 | 0,05— 0,25 | 0,8— 1,4 | 0,8— 1,3 | — | 0,25 | 0,10 | Ванадий: 0,05 | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,72 |
| Марки алюминиевых сплавов по [2] |
| AW-AI Mn1Cu | AW-3003 | 0,6 | 0,7 | 0,05— 0,20 | 1,0— 1,5 | — | — | 0,10 | — | — | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,73 |
| AW-AI Mn1MgO,5 | AW-3005 | 0,6 | 0,7 | 0,30 | tots | 0,20— 0,6 | 0,10 | 0,25 | 0,10 | — | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,73 |
| AW-AI MnO,5MgO,5 | AW-3105 | 0,6 | 0,7 | 0,30 | 0,30— 0,8 | 0,20— 0,8 | 0,20 | 0,40 | 0,10 | — | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,72 |
| Примечания 1 В сплаве марки АМц для листовых заготовок, подвергаемых дальнейшей формовке, допускается введение титана до 0,2 %. 2 Отношение содержания железа к кремнию в сплаве марки АМцС должно быть больше единицы. 3 В сплаве марки EN AW-3103 максимальное содержание бериллия приведено только для прутков и электродов. |

ГОСТ 4784—2019

| Обозначение марки | Массовая доля элемента, % | Плотность, кг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| Буквенное | Цифровое | Кремний | Железо | Медь | Марганец | Магний | Хром | Цинк | Титан | Никель | Дополнительные указания | Прочие элементы | Алюминий |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Каждый | Сумма |  |  |
| СИЛ2С | — | 8,5— 9,5 | 0,2 | 0,03 | 0,1 | 0,05 | — | 0,08 | о,1 | — | Кальций: 0,1 | 0,05 | — | Остальное | 2,67 |

Таблица 4 — Алюминиевые сплавы системы алюминий-кремний (Al-Si)

со

| Обозначение марки | Массовая доля элемента, % | Плотность, кг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| Буквенное | Цифровое | Кремний | Железо | Медь | Марганец | Магний | Хром | Цинк | Титан | Никель | Дополнительные указания | Прочие элементы | Алюминий |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Каждый | Сумма |  |  |
| СИЛ1С | — | 10,0— 12,5 | 0,5 | 0,02 | 0,5 | 0,05 | — | 0,08 | 0,15 | — | Кальций: 0,1 | 0,05 | — | Остальное | 2,66 |
| АК12Д | — | 11,0— 13,0 | 0,7 | 1,5— 3,0 | 0,3— 0,6 | 0,8— 1,3 | 0,2 | 0,5 | 0,05— 0,20 | 0,8— 1,3 | Бор: 0,005 Олово: 0,02 Свинец: 0,10 | 0,05 | 0,1 | Остальное | 2,72 |
| Ма | рки алюминиевых сплавов по [1] |
| EN AW- AI Si10Mg1,5 | EN AW-4004 | 9,0— 10,5 | 0,8 | 0,25 | 0,10 | 1,0— 2,0 | — | 0,20 | — | — | — | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,65 |
| EN AW-AI Si1Fe | EN AW-4006 | 0,8— 1,2 | 0,50— 0,8 | 0,10 | 0,05 | 0,01 | 0,20 | 0,05 | — | — | — | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,71 |
| EN AW- AI Si10 | EN AW-4045 | 9,0— 11,0 | 0,8 | 0,30 | 0,05 | 0,05 | — | 0,10 | 0,20 | — | — | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,67 |
| Ma | эки алюминиевых сплавов по [2] |
| AW-AI Si 12 | AW-4047 A | 11,0— 13,0 | 0,6 | 0,30 | 0,15 | 0,10 | — | 0,20 | 0,15 | — | — | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,66 |
| Ma | рки алюминиевых сплавов по [3] |
| — | 4147 | 11,0— 13,0 | 0,8 | 0,25 | 0,10 | 0,10— 0,50 | — | 0,20 | — | — | — | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,66 |

Таблица 5 — Алюминиевые сплавы системы алюминий-магний (Al-Mg)

| Обозначение марки | Массовая доля элемента, % | Плотность, кг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| Буквенное | Цифровое | Кремний | Железо | Медь | Марганец | Магний | Хром | Цинк | Титан | Дополнительные указания | Прочие элементы | Алюминий |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Каждый | Сумма |  |  |
| АМгО,5 | 1505 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4— 0,8 | — | — | — | — | 0,05 | 0,1 | Остальное | 2,70 |
| АМгО,5пч | — | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,10 | 0,4— 0,8 | — | 0,04 | 0,03 | — | — | 0,1 | Остальное | 2,69 |
| АМгО,7 | — | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,05— 0,3 | 0,4— 0,9 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | Цирконий: 0,03—0,2 | 0,05 | 0,1 | Остальное | 2,70 |

ГОСТ 4784—2019

| Обозначение марки | Массовая доля элемента, % | Плотность, кг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| Буквенное | Цифровое | Кремний | Железо | Медь | Марганец | Магний | Хром | Цинк | Титан | Дополнительные указания | Прочие элементы | АлюмиНИЙ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Каждый | Сумма |  |  |
| АМг1 | 1510 | 0,30 | 0,7 | 0,20 | 0,20 | 0,50— 1,1 | 0,10 | 0,25 | — | — | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,69 |
| АМШ1 | — | 0,12 | 0,12 | 0,05 | 0,05 | 0,61,0 | — | — | — | — | 0,05 | 0,1 | Остальное | 2,67 |
| АМН,5 | — | 0,40 | 0,7 | 0,20 | 0,10 | 1,1 — 1,8 | 0,10 | 0,25 | — | — | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,69 |
| АМг2 | 1520 | 0,40 | 0,50 | 0,15 | 0,10,6 | 1,8— 2,6 | 0,05 | 0,15 | 0,15 | — | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,69 |
| АМг2,5 | — | 0,25 | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 2,22,8 | 0,15— 0,35 | 0,10 | — | — | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,68 |
| АМгЗС | — | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,20,6 | 2,7 3,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Бериллий: 0,005 | 0,05 | 0,1 | Остальное | 2,67 |
| АМгЗ | 1530 | 0,50,8 | 0,5 | 0,1 | 0,30,6 | 3,23,8 | 0,05 | 0,2 | 0,1 | — | 0,05 | 0,1 | Остальное | 2,66 |
| АМгЗ,5 | — | 0,25 | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 3,1 — 3,9 | 0,15— 0,35 | 0,20 | 0,20 | Бериллий: 0,0008 Марганец + хром: 0,10—0,50 | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,66 |
| — | 1531 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,40,7 | 2,8 3,8 | 0,05— 0,25 | 0,2 | 0,02— 0,1 | Марганец + хром: 0,5—0,8 | 0,05 | 0,1 | Остальное | 2,67 |
| АМг4 | 1540 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,50,8 | 3,8 4,5 | 0,05— 0,25 | 0,2 | 0,02— 0,10 | Бериллий: 0,002—0,005 | 0,05 | 0,1 | Остальное | 2,66 |
| АМг4,5 | — | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,40— 1,0 | 4,04,9 | 0,05— 0,25 | 0,25 | 0,15 | — | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,66 |
| — | 1541 | 0,2 | 0,10,3 | 0,05 | 0,20,5 | 3,8 4,8 | — | — | 0,002— 0,1 | — | 0,05 | 0,1 | Остальное | 2,65 |
| — | 1541пч | 0,07 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 3,5 4,5 | 0,03— 0,06 | 0,02 | 0,05 | — | 0,02 | 0,1 | Остальное | 2,65 |
| — | 1542 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,41,0 | 4,04,9 | 0,05— 0,25 | 0,2 | 0,1 | Цирконий: 0,02—0,12 | 0,05 | 0,1 | Остальное | 2,65 |
| — | 1543 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,20,5 | 3,85,0 | — | 0,1 | 0,02— 0,1 | Бериллий: 0,0002—0,005 | 0,05 | 0,1 | Остальное | 2,65 |

ГОСТ 4784—2019

| Обозначение марки | Массовая доля элемента, % | Плотность, кг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| Буквенное | Цифровое | Кремний | Железо | Медь | Марганец | Магний | Хром | Цинк | Титан | Дополнительные указания | Прочие элементы | АлюмиНИЙ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Каждый | Сумма |  |  |
| — | 1544 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,20,7 | 3,5 4,5 | 0,05— 0,25 | 0,2 | 0,1 | Цирконий: 0,02—0,12 | 0,05 | 0,1 | Остальное | 2,65 |
|  | 1545К | 0,1 | 0,12 | 0,1 | 0,19— 0,35 | 4,54,9 | 0,01 — 0,04 | 0,1 | 0,01 — 0,04 | Цирконий: 0,05—0,12 Скандий: 0,17—0,27 Церий: 0,0001—0,0009 Бериллий: 0,0002—0,005 | 0,05 | 0,1 | Остальное | 2,65 |
| АМг5 | 1550 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,30,8 | 4,8 5,8 | — | 0,2 | 0,02— 0,10 | Бериллий: 0,0002—0,005 | 0,05 | 0,1 | Остальное | 2,65 |
| АПБА-1 | 1551 | 0,5 | 0,5 | 0,05 | 0,30,6 | 5,07,0 | — | 0,2 | — | — | 0,05 | 0,1 | Остальное | 2,64 |
| АМгб | 1560 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,50,8 | 5,8 6,8 | — | 0,2 | 0,02— 0,10 | Бериллий: 0,0002—0,005 | 0,05 | 0,1 | Остальное | 2,65 |
| АМг61 | 1561 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,71,1 | 5,5 6,5 | — | 0,2 | — | Цирконий: 0,02—0,12 Бериллий: 0,0001—0,003 | 0,05 | 0,1 | Остальное | 2,65 |
| АМг61Н | 1561Н | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,50,8 | 5,5 6,5 | — | 0,2 | — | Цирконий: 0,10—0,17 Бериллий: 0,0001—0,003 | 0,05 | 0,1 | Остальное | 2,65 |
|  | 1565ч | 0,2 | 0,3 | 0,05— 0,1 | 0,41,2 | 5,1 — 6,2 | 0,02— 0,25 | 0,45— 1,0 | 0,02— 0,1 | Цирконий: 0,05—0,20 Ванадий: 0,02 Бор: 0,006 Никель: 0,05 Бериллий: 0,001 Кальций: 0,001 | 0,05 | 0,1 | Остальное | 2,65 |

ГОСТ 4784—2019

| Обозначение марки | Массовая доля элемента, % | Плотность, кг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| Буквенное | Цифровое | Кремний | Железо | Медь | Марганец | Магний | Хром | Цинк | Титан | Дополнительные указания | Прочие элементы | АлюмиНИЙ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Каждый | Сумма |  |  |
|  | 01570 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,20,6 | 5,3 6,3 |  | 0,1 | 0,01 — 0,05 | Цирконий: 0,05—0,15 Скандий: 0,17—0,27 Бериллий: 0,0002—0,005 | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,65 |
|  | 1570С | Кремний + железо: 0,05—0,12 |  | 0,20,5 | 5,0 5,6 |  |  | 0,01 — 0,03 | Цирконий: 0,05—0,12 Скандий: 0,18—0,26 Церий: 0,0002—0,0009 Бериллий: 0,0002—0,005 | 0,05 | 0,1 | Остальное | 2,65 |
|  | 01571 | 0,2 | 0,3 | 0,15 | 0,3 | 5,8 6,8 | 0,05— 0,15 | 0,2 | 0,02— 0,05 | Цирконий: 0,05—0,15 Скандий: 0,2—0,5 Церий: 0,001—0,01 Бор: 0,001—0,005 Бериллий: 0,0005—0,005 |  | 0,15 | Остальное | 2,65 |
|  | 1575 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,35— 0,6 | 5,4 6,4 | 0,05— 0,15 |  | 0,07 | Цирконий: 0,05—0,15 Скандий: 0,20—0,30 Бериллий: 0,0002—0,005 | 0,05 | 0,1 | Остальное | 2,65 |
|  | 1575-1 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,50— 0,85 | 5,5 6,5 | 0,10— 0,25 | 0,1 — 0,6 | 0,02— 0,06 | Цирконий: 0,05—0,20 Скандий: 0,12—0,20 Бериллий: 0,0002—0,005 | 0,05 | 0,1 | Остальное | 2,65 |

ГОСТ 4784—2019

оэ

| Обозначение марки | Массовая доля элемента, % | Плотность, кг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| Буквенное | Цифровое | Кремний | Железо | Медь | Марганец | Магний | Хром | Цинк | Титан | Дополнительные указания | Прочие элементы | АлюмиНИЙ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Каждый | Сумма |  |  |
| AMg5Sc | 1580 | 0,06— 0,16 | 0,12— 0,18 | 0,1 | 0,40,8 | 4,9 5,3 | 0,08— 0,18 | 0,25 | 0,15 | Цирконий: 0,06—0,18 Скандий: 0,05—0,14 Кальций: 0,0005 Натрий: 0,0003 Бериллий: 0,003 | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,66 |
|  | 1597 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,50,8 | 5,5 6,5 | 0,10,2 | 0,1 | 0,01 — 0,05 | Цирконий: 0,05—0,25 Скандий: 0,36—0,50 Бериллий: 0,001—0,005 | 0,05 | 0,1 | Остальное | 2,65 |
| Марки алюминиевых сплавов по [2] |
| AW-AI Мд1 | AW-5005 | 0,30 | 0,7 | 0,20 | 0,20 | 0,50— 1,1 | 0,10 | 0,25 | — | — | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,70 |
| AW-AI Mg5 | AW-5019 | 0,40 | 0,50 | 0,10 | 0,10— 0,6 | 4,5 5,6 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | Марганец + хром: 0,10—0,6 | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,65 |
| AW-AI Mg1,5 | AW-5050 | 0,40 | 0,7 | 0,20 | 0,10 | 1,1 — 1,8 | 0,10 | 0,25 | — | — | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,69 |
| AW-AI Mg2,5 | AW-5052 | 0,25 | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 2,22,8 | 0,15— 0,35 | 0,10 | — | — | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,68 |
| AW-AI Mg5Cr | AW-5056 | 0,30 | 0,40 | 0,10 | 0,05— 0,20 | 4,5 5,6 | 0,05— 0,20 | 0,10 | — | — | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,64 |
| AW-AI Mg4,5 | AW-5082 | 0,20 | 0,35 | 0,15 | 0,15 | 4,05,0 | 0,15 | 0,25 | 0,10 | — | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,65 |
| AW-AI Mg4,5MnO,7 | AW-5083 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,40— 1,0 | 4,04,9 | 0,05— 0,25 | 0,25 | 0,15 | — | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,66 |
| AW-AI Mg4 | AW-5086 | 0,40 | 0,50 | 0,10 | 0,20— 0,7 | 3,5 4,5 | 0,05— 0,25 | 0,25 | 0,15 | — | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,66 |
| AW-AI Mg3,5 | AW-5154A | 0,50 | 0,50 | 0,10 | 0,50 | 3,1 — 3,9 | 0,25 | 0,20 | 0,2 | Марганец + хром: 0,10—0,50 | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,67 |

ГОСТ 4784—2019

| Обозначение марки | Массовая доля элемента, % | Плотность, кг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| Буквенное | Цифровое | Кремний | Железо | Медь | Марганец | Магний | Хром | Цинк | Титан | До пол нител ьные указания | Прочие элементы | Алюминий |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Каждый | Сумма |  |  |
| AW- AI Mg4,5 Mn0,4 | AW-5182 | 0,20 | 0,35 | 0,15 | 0,20— 0,50 | 4,0 5,0 | 0,10 | 0,25 | 0,10 | — | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,67 |
| AW-AI Mg2 | AW-5251 | 0,40 | 0,50 | 0,15 | 0,10— 0,50 | 1,7— 2,4 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | — | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,69 |
| AW-AI Mg3 | AW-5254 | Кремний + железо: 0,45 | 0,05 | 0,01 | 3,1— 3,9 | 0,15— 0,35 | 0,20 | 0,05 | — | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,66 |
| AW-AI Mg3Mn | AW-5454 | 0,25 | 0,40 | 0,10 | 0,50— 1,0 | 2,4— 3,0 | 0,05— 0,20 | 0,25 | 0,20 | — | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,69 |
| AW- AI Mg5Mn1 | AW-5456 | 0,25 | 0,40 | 0,10 | 0,50— 1,0 | 4,7 5,5 | 0,05— 0,20 | 0,25 | 0,20 | — | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,66 |
| AW-AI Mg3 | AW-5754 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,50 | 2,6— 3,6 | 0,30 | 0,20 | 0,15 | Марганец + хром: 0,10—0,6 | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,67 |
| Примечания 1 В сплаве марки 1565ч суммарное содержание магния и цинка от 5,7 % до 7,3 %, железа, кобальта и/или никеля не более 0,7 %. 2 В сплаве марки АМг2, предназначенном для изготовления ленты, применяемой в качестве тары-упаковки в пищевой промышленности, массовая доля магния должна быть от 1,8 % до 3,2 %. 3 Отношение содержания железа к кремнию в сплавах марок 1545К и 1570С должно быть не менее единицы. 4 Отношение содержания железа к кремнию в сплаве марки AMg5Sc (1580) должно быть не менее 1,1. 5 Сумма массовых долей железа и кремния в сплаве марки 1545К должна быть не менее 0,06 %. 6 По согласованию между изготовителем и потребителем допускают массовую долю магния в сплаве марки 1545К от 4,1 % до 4,9 %. 7 По согласованию между изготовителем и потребителем массовые доли элементов в сплаве 1570С могут быть установлены следующие значения: магний от 5,7 % до 6,3 %; марганец от 0,3 % до 0,6 %; скандий от 0,20 % до 0,28 %. |

Таблица 6 — Алюминиевые сплавы системы алюминий-магний-кремний (Al-Mg-Si)

ГОСТ 4784—2019

| Обозначение марки | Массовая доля элемента, % | Плотность, кг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| Буквенное | Цифровое | Кремний | Железо | Медь | Марганец | Магний | Хром | Цинк | Титан | Дополнительные указания | Прочие элементы | Алюминий |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Каждый | Сумма |  |  |
| АД31 | 1310 | 0,20— 0,6 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,45— 0,9 | 0,10 | 0,2 | 0,15 | — | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,71 |
| АД31Е | 1310Е | 0,30— 0,7 | 0,50 | 0,10 | 0,03 | 0,35— 0,8 | 0,03 | 0,10 | — | Бор: 0,06 | 0,03 | 0,10 | Остальное | 2,71 |

СП

| Обозначение марки | Массовая доля элемента, % | Плотность, кг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| Буквенное | Цифровое | Кремний | Железо | Медь | Марганец | Магний | Хром | Цинк | Титан | Дополнительные указания | Прочие элементы | Алюминий |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Каждый | Сумма |  |  |
| — | 1320 | 0,40,65 | 0,15 | 0,05— 0,15 | 0,05— 0,15 | 0,45— 0,75 | 0,03 | 0,05 | 0,01 — 0,05 | Никель: 0,03 Цирконий: 0,03 Бериллий: 0,001—0,005 | — | 0,1 | Остальное | 2,69 |
| АДЗЗ | 1330 | 0,40— 0,8 | 0,7 | 0,15— 0,40 | 0,15 | 0,81,2 | 0,04— 0,35 | 0,25 | 0,15 | — | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,70 |
| АВ | 1340 | 0,51,2 | 0,5 | 0,1 — 0,5 | 0,15— 0,35 | 0,45— 0,90 | 0,25 | 0,2 | 0,15 | — | 0,05 | 0,1 | Остальное | 2,70 |
| АВч | — | 0,35— 0,55 | 0,12 | 0,05 | 0,05 | 0,61,0 | — | 0,05 | — | — | 0,05 | 0,1 | Остальное | 2,69 |
| АВп | — | 0,4— 0,75 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,40,9 | — | 0,2 | 0,15 | — | 0,05 | 0,1 | Остальное | 2,70 |
| АВЕ | — | 0,45— 0,60 | 0,35— 0,70 | 0,05 | — | 0,45— 0,60 | — | 0,05 | — | Титан + ванадий + марганец + хром: 0,015 | 0,03 | 0,10 | Остальное | 2,70 |
| АД35 | 1350 | 0,71,3 | 0,50 | 0,10 | 0,40— 1,0 | 0,61,2 | 0,25 | 0,20 | 0,10 | — | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,70 |
| АД35П | — | 0,41,0 | 0,5 | 0,1 | 0,50,9 | 0,81,4 | — | 0,2 | 0,15 | — | 0,05 | 0,1 | Остальное | 2,70 |
| АД37 | 1370 | 0,61,2 | 0,15 | 0,61,4 | 0,20,5 | 0,71,4 | 0,Ol- О.10 | 0,20,8 | 0,Ol- О.10 | Никель: 0,05—0,2 Цирконий: 0,05—0,12 Церий: 0,005—0,05 Скандий: 0,01—0,10 | 0,05 | 0,10 | Остальное | 2,69 |
| САВ1 | — | 0,71,2 | 0,2 | 0,012 | 0,012 | 0,45— 0,9 | — | 0,03 | 0,012 | Никель: 0,03 Кадмий: 0,0001 Бор: 0,00012 | 0,03 | 0,07 | Остальное | 2,69 |

ГОСТ 4784—2019

| Обозначение марки | Массовая доля элемента, % | Плотность, кг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| Буквенное | Цифровое | Кремний | Железо | Медь | Марганец | Магний | Хром | Цинк | Титан | Дополнительные указания | Прочие элементы | Алюминий |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Каждый | Сумма |  |  |
| САВ2 |  | 0,7— 1,2 | 0,2 | 0,012 | 0,012 | 0,45— 0,9 | — | 0,03 | 0,012 | Никель: 0,03 | 0,03 | 0,07 | Остальное | 2,69 |
| Марки алюминиевых сплавов по [1] |
| EN AW-AI SiMg | ENAW-6005 | 0,6— 0,9 | 0,35 | 0,10 | 0,10 | 0,40— 0,6 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | — | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,70 |
| EN AW-AI SiMg(A) | EN AW- 6005А | 0,50— 0,9 | 0,35 | 0,30 | 0,50 | 0,40— 0,7 | 0,30 | 0,20 | 0,10 | Марганец + хром: 0,12— 0,50 | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,70 |
| EN AW- AI MgSi | ENAW-6060 | 0,30— 0,6 | 0,10— 0,30 | 0,10 | 0,10 | 0,35— 0,6 | 0,05 | 0,15 | 0,10 | — | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,70 |
| EN AW- AI MgO,7Si | ENAW-6063 | 0,20— 0,6 | 0,35 | 0,10 | 0,10 | 0,45— 0,9 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | — | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,70 |
| EN AW- AI SHMgMn | ENAW-6082 | 0,7— 1,3 | 0,50 | 0,10 | 0,40— 1,0 | 0,6— 1,2 | 0,25 | 0,20 | 0,10 | — | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,70 |
| EN AW-AI MgSiO,3Cu | ENAW-6951 | 0,20— 0,50 | 0,8 | 0,15— 0,40 | 0,10 | 0,40— 0,8 | — | 0,20 | — | — | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,70 |
| Марки алюминиевых сплавов по [2] |
| AW-AI MglSiCu | AW-6061 | 0,40— 0,8 | 0,7 | 0,15— 0,40 | 0,15 | 0,8— 1,2 | 0,04— 0,35 | 0,25 | 0,15 | — | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,70 |
| AW-E-AI MgSi | AW-6101 А | 0,30— 0,7 | 0,40 | 0,05 | — | 0,40— 0,9 | — | — | — | — | 0,03 | 0,10 | Остальное | 2,69 |
| AW-AI Si1MgO,8 | AW-6181 | 0,8— 1,2 | 0,45 | 0,10 | 0,15 | 0,6— 1,о | 0,10 | 0,20 | 0,10 | — | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,69 |
| AW-AI MglSPb | AW-6262 | 0,40— 0,8 | 0,7 | 0,15— 0,40 | 0,15 | 0,8— 1,2 | 0,04— 0,14 | 0,25 | 0,15 | Висмут: 0,40—0,7 Свинец: 0,40—0,7 | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,72 |
| AW-AI Si1MgO,5Mn | AW-6351 | 0,7— 1,3 | 0,50 | 0,10 | 0,40— 0,8 | 0,40— 0,8 | — | 0,20 | 0,20 | — | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,71 |
| Марки алюминиевых сплавов по [3] |
| — | 6101 | 0,30— 0,7 | 0,50 | 0,10 | 0,03 | 0,35— 0,8 | 0,03 | 0,10 | — | Бор: 0,06 | 0,03 | 0,10 | Остальное | 2,70 |

ГОСТ 4784—2019

| Обозначение марки | Массовая доля элемента, % | Плотность, кг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| Буквенное | Цифровое | Кремний | Железо | Медь | Марганец | Магний | Хром | Цинк | Титан | Дополнительные указания | Прочие элементы | Алюминий |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Каждый | Сумма |  |  |
| — | 6201 | 0,50— 0,9 | 0,50 | 0,10 | 0,03 | 0,6— 0,9 | 0,03 | 0,10 | — | Бор: 0,06 | 0,03 | 0,10 | Остальное | 2,69 |
| Примечания 1 По согласованию между изготовителем и потребителем, для профилей, которые подвергаются порошковому окрашиванию или анодированию, в том числе для профилей для светопрозрачных ограждающих конструкций, рекомендуемое содержание пределов легирующих элементов и примесей для сплава АД31 следующее: кремний от 0,30 % до 0,55 %; железо от 0,10 % до 0,30 %; медь не более 0,03 %; марганец не более 0,10 %; магний от 0,35 % до 0,60 %; хром не более 0,05 %; цинк не более 0,03 %; титан не более 0,10 %. 2 При производстве катанки, из сплавов марок 6101 и 6201, предназначенной для изготовления проволоки электротехнического назначения, содержание элементов должно соответствовать следующим требованиям: - для сплава марки 6101: кремний от 0,30 % до 0,70 %; магний от 0,35 % до 0,80 %; сумма элементов (титан + ванадий + никель + галлий + марганец + хром) составляет не более 0,10 %; - для сплава марки 6201: кремний от 0,50 % до 0,90 %; магний от 0,60 % до 0,90 %; сумма элементов (титан + ванадий + никель + галлий + марганец + хром) составляет не более 0,10 %. |

Таблица 7 — Алюминиевые сплавы системы алюминий-цинк-магний (Al-Zn-Mg)

| Обозначение марки | Массовая доля элемента, % | Плотность, кг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| Буквенное | Цифровое | Кремний | Железо | Медь | Марганец | Магний | Хром | Цинк | Титан | Цирконий | Дополнительные указания | Прочие элементы | АлюмиНИЙ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Каждый | Сумма |  |  |
| ~~ | 1901 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,10,3 | 2,4— 3,0 | 0,12— 0,25 | 5,4 6,2 | 0,03— 0,10 | 0,07— 0,12 | Бериллий: 0,0002— 0,005 | — | 0,1 | Остальное | 2,78 |
| — | 1903 | 0,25 | 0,35 | 0,2 | 0,05— 0,15 | 2,1 — 2,6 | 0,12— 0,25 | 4,7— 5,3 | 0,03— 0,10 | 0,07— 0,12 | Бериллий: 0,0002— 0,003 | — | 0,1 | Остальное | 2,77 |
| — | 1905 | 1,5 | 1,0 | 1,0— 3,0 | 0,2 1,0 | 0,6— 3,0 | 0,25 | 0,8— 4,0 | — | — | Никель: 0,2 Титан + цирконий: 0,2 | 0,05 | 0,2 | Остальное | 2,78 |
|  | 1911 | 0,2 | 0,3 | 0,10,2 | 0,20,5 | 1,6— 2,1 | 0,07— 0,25 | 3,8 4,4 |  | 0,13— 0,22 | — | 0,05 | 0,1 | Остальное | 2,76 |
| В91 | 1913 | 0,3 | 0,5 | 0,3— 1,0 | 0,2— 0,5 | 1,6— 2,0 | 0,1— 0,25 | 3,7— 4,5 | — |  | — |  | 0,1 | Остальное | 2,80 |

ГОСТ 4784—2019

| Обозначение марки | Массовая доля элемента, % | Плотность, кг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| Буквенное | Цифровое | Кремний | Железо | Медь | Марганец | Магний | Хром | Цинк | Титан | Цирконий | Дополнительные указания | Прочие элементы | Алюминий |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Каждый | Сумма |  |  |
| — | 1915 | 0,35 | 0,40 | 0,1 | 0,20— 0,7 | 1,0— 1,8 | 0,06— 0,20 | 3,44,0 | 0,1 | 0,08— 0,20 | — | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,77 |
| В92 | 1920 | 0,2 | 0,3 | 0,05 | 0,61,0 | 3,9 4,6 | — | 2,9 3,6 | 0,2 | — | Бериллий: 0,0001—0,005 | 0,05 | 0,1 | Остальное | 2,72 |
| — | 1925 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,20,7 | 1,3— 1,8 | 0,2 | 3,44,0 | 0,1 | 0,1 — 0,2 | — | 0,05 | 0,1 | Остальное | 2,77 |
| — | 1925К | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,10,3 | 0,81,3 | 0,2 | 2,2 2,7 | 0,1 | 0,1 | — | 0,05 | 0,1 | Остальное | 2,77 |
| В93 | 1930 | 0,3 | 0,20— 0,45 | 0,81,2 | 0,1 | 1,6— 2,2 | — | 6,3 7,3 | 0,1 | — | — | 0,05 | 0,1 | Остальное | 2,82 |
| — | 1931 | 0,25 | 0,35 | 0,2 | 0,07— 0,15 | 3,0 3,7 | 0,15— 0,25 | 5,8 6,6 | 0,03— 0,1 | 0,05— 0,12 | — | 0,05 | 0,1 | Остальное | 2,77 |
| — | 1935 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,20,5 | 0,61,1 | 0,2 | 3,6 4,1 | — | 0,15— 0,22 | Церий: 0,0001—0,005 | 0,05 | 0,2 | Остальное | 2,77 |
| — | 1935В | 0,2 | 0,3 | 0,10,2 | 0,20,5 | 0,61,1 | 0,05— 0,15 | 3,6 4,1 | 0,Ol- О. 06 | 0,05— 0,12 | Молибден: 0,01—0,06 | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,77 |
| ВЭЗпч | — | 0,1 | 0,20,4 | 0,81,2 | 0,1 | 1,6— 2,2 | — | 6,5 7,3 | 0,1 | — | — | 0,05 | 0,1 | Остальное | 2,84 |
| В94 | 1940 | 0,2 | 0,2 | 1,8— 2,4 | 0,1 | 1,2— 1,6 | 0,05 | 5,9 6,8 | 0,02— 0,08 | — | — | 0,05 | 0,1 | Остальное | 2,85 |
| К48-2 | 1941 | 0,2 | 0,4 | 0,15— 0,30 | 0,30,5 | 2,1 — 2,7 | 0,12— 0,22 | 5,0 5,6 | — | 0,10,2 | — | 0,05 | 0,1 | Остальное | 2,77 |
| К48-2пч | 1943 | 0,1 | 0,2 | 0,15— 0,30 | 0,30,5 | 2,1 — 2,7 | 0,12— 0,22 | 5,0 5,6 | — | 0,1 — 0,2 | — | 0,05 | 0,1 | Остальное | 2,77 |
| К48-3 | — | 0,1 | 0,25 | 0,50,9 | 0,40,6 | 2,22,8 | 0,10,25 | 5,9 6,6 | — | 0,08— 0,17 | — | 0,05 | 0,1 | Остальное | 2,79 |
| В95 | 1950 | 0,5 | 0,5 | 1,4— 2,0 | 0,20,6 | 1,8— 2,8 | 0,10— 0,25 | 5,07,0 | 0,05 | — | Никель: 0,1 | 0,05 | 0,1 | Остальное | 2,85 |
| В95пч | 1950-1 | 0,1 | 0,05— 0,25 | 1,4— 2,0 | 0,20,6 | 1,8— 2,8 | 0,10,25 | 5,0 6,5 | 0,07 | — | Никель: 0,1 | 0,05 | 0,1 | Остальное | 2,85 |

ГОСТ 4784—2019

| Обозначение марки | Массовая доля элемента, % | Плотность, кг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| Буквенное | Цифровое | Кремний | Железо | Медь | Марганец | Магний | Хром | Цинк | Титан | Цирконий | Дополнительные указания | Прочие элементы | АлюмиНИЙ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Каждый | Сумма |  |  |
| В95оч | — | о,1 | 0,15 | 1,4— 2,0 | 0,20,6 | 1,8— 2,8 | 0,1— 0,25 | 5,0 6,5 | 0,07 | — | — | 0,05 | 0,1 | Остальное | 2,85 |
| В95-1 | — | 1,5 | 1,0 | 1,0— 3,0 | 0,20,8 | 0,62,6 | 0,25 | 0,82,0 | Титан + цирконий: 0,20 | Никель: 0,2 | 0,05 | 0,2 | Остальное | 2,85 |
| В95-2 | — | 1,5 | 0,9 | 1,0— 3,0 | 0,20,8 | 1,0— 2,8 | 0,25 | 2,0 6,5 | Титан + цирконий: 0,15 | Никель: 0,2 | 0,05 | 0,2 | Остальное | 2,85 |
| — | 1953 | 0,2 | 0,25 | 0,40,8 | 0,10,3 | 2,43,0 | 0,15— 0,25 | 5,6 6,2 | 0,02— 0,1 | 0,1 | — | 0,05 | 0,1 | Остальное | 2,79 |
| — | 1955 | 0,3 | 0,7 | 0,20,6 | 0,2 | 0,71,2 | 0,08— 0,15 | 4,6 5,4 | 0,1 | 0,1 — 0,22 | Никель: 0,1 Церий: 0,001—0,1 | 0,05 | 0,1 | Остальное | 2,80 |
| В96ц | 1960 | 0,3 | 0,4 | 2,0 2,6 | 0,1 | 2,33,0 | 0,05 | 8,09,0 | 0,03 | 0,1 — 0,2 | — | 0,05 | 0,1 | Остальное | 2,89 |
| ВЭбцпч | 1960пч | 0,1 | 0,15 | 2,0 2,6 | 0,1 | 2,33,0 | 0,05 | 8,09,0 | — | 0,1 — 0,2 | — | 0,05 | 0,1 | Остальное | 2,89 |
| В96ц1 | — | 0,2 | 0,3 | 2,0 2,6 | 0,30,6 | 2,32,8 | 0,05 | 8,08,8 | 0,05 | 0,10— 0,16 | — | 0,05 | 0,1 | Остальное | 2,89 |
| В96ц1оч | — | 0,1 | 0,15 | 2,0 2,6 | 0,20,5 | 2,33,0 | 0,1 | 8,08,8 | 0,05 | 0,10,16 | Бериллий: 0,002 | 0,05 | 0,1 | Остальное | 2,89 |
| В96ц-3 | 1965 | 0,1 | 0,2 | 1,4— 2,0 | 0,05 | 1,7— 2,3 | 0,05 | 7,6 8,6 | 0,05 | 0,1 — 0,2 | — | 0,05 | 0,1 | Остальное | 2,85 |
| В96ц-3пч | 1965-1 | 0,1 | 0,15 | 1,4— 1,95 | 0,01 — 0,05 | 1,7— 2,3 | 0,01 — 0,05 | 7,6 8,6 | 0,Ol- О. 06 | 0,1 — 0,16 | Никель: 0,001—0,03 Висмут: 0,0005 Бериллий: 0,0005—0,005 | 0,05 | 0,1 | Остальное | 2,85 |
| AZ6NF | — | 0,1 | 0,40,6 | 0,15— 0,25 | — | 2,03,0 | 0,08— 0,15 | 6,2 7,4 | 0,1 | 0,08— 0,15 | Никель: 0,5-0,7 | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,81 |
| — | 1973 | 0,1 | 0,15 | 1,4— 2,2 | 0,1 | 2,0 2,6 | 0,05 | 5,5 6,7 | 0,02— 0,07 | 0,08— 0,16 | Никель: 0,1 | 0,05 | 0,1 | Остальное | 2,85 |

ГОСТ 4784—2019

| Обозначение марки | Массовая доля элемента, % | Плотность, кг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| Буквенное | Цифровое | Кремний | Железо | Медь | Марганец | Магний | Хром | Цинк | Титан | Цирконий | Дополнительные указания | Прочие элементы | АлюмиНИЙ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Каждый | Сумма |  |  |
| — | 1977 | 0,10 | 0,15 | 0,41,0 | 0,25 | 4,25,0 | 0,10 | 3,2— 3,9 | 0,01 — 0,05 | 0,07— 0,14 | Скандий: 0,17—0,30 Бериллий: 0,0001 — 0,005 | 0,05 | 0,1 | Остальное | 2,71 |
| В48-4 | 1980 | 0,2 | 0,3 | 0,08 | 0,3— 0,5 | 2,0— 2,6 | 0,1— 0,2 | 4,04,8 | 0,07 | 0,1 — 0,18 | — | 0,05 | 0,1 | Остальное | 2,76 |
| — | 1985ч | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,25— 0,5 | 5,0— 5,9 | 0,1— 0,2 | 2,2— 2,8 | 0,07 | 0,08— 0,20 | Бериллий: 0,0002— 0,005 | 0,05 | 0,1 | Остальное | 2,71 |
| АЦпл | — | Кремний + железо: 0,60 | — | 0,025 | — | — | 0,9— 1,3 | 0,15 | — | — | 0,05 | 0,1 | Остальное | 2,80 |
| Марки алюминиевых сплавов по [1] |
| EN AW-AI Zn4,5Mg1,5Mn | ENAW- 7005 | 0,35 | 0,40 | 0,10 | 0,20— 0,7 | 1,0— 1,8 | 0,06— 0,20 | 4,0— 5,0 | 0,01 — 0,06 | 0,08— 0,20 | — | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,77 |
| EN AW- AI Zn1 | ENAW- 7072 | Кремний + железо: 0,7 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | — | 0,8— 1,3 | — | — | — | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,72 |
| Марки алюминиевых сплавов по [2] |
| AW- AI Zn4,5Mg1 | AW- 7020 | 0,35 | 0,40 | 0,20 | 0,05— 0,50 | 1,0— 1,4 | 0,10— 0,35 | 4,0— 5,0 | — | 0,08— 0,20 | Титан + цирконий: 0,08—0,25 | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,78 |
| AW- AI Zn8MgCu | AW- 7049 A | 0,40 | 0,50 | 1,2— 1,9 | 0,50 | 2,1 — 3,1 | 0,05— 0,25 | 7,2— 8,4 | — | — | Титан + цирконий: 0,25 | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,84 |
| AW- AI ZnGCuMgZr | AW- 7050 | 0,12 | 0,15 | 2,0— 2,6 | 0,10 | 1,9— 2,6 | 0,04 | 5,7— 6,7 | 0,06 | 0,08— 0,15 | — | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,83 |
| AW- AI Zn5,5MgCu | AW- 7075 | 0,40 | 0,50 | 1,2— 2,0 | 0,30 | 2,1 — 2,9 | 0,18— 0,28 | 5,1— 6,1 | 0,20 | — | Титан + цирконий: 0,25 | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,81 |
| AW- AI Zn7MgCu | AW- 7178 | 0,40 | 0,50 | 1,6— 2,4 | 0,30 | 2,4 3,1 | 0,18— 0,28 | 6,3— 7,3 | 0,20 | — | — | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,83 |
| AW-AI Zn5,5MgCu | AW- 7475 | 0,10 | 0,12 | 1,2— 1,9 | 0,06 | 1,9— 2,6 | 0,18— 0,25 | 5,2— 6,2 | 0,06 | — | — | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,81 |

ГОСТ 4784—2019

Примечания

1	Сумму титана и циркония ограничивают только в сплавах для прессованных и кованых полуфабрикатов по согласованию между изготовителем и потребителем.

2	В сплаве марки В91 хром может быть заменен цирконием в количестве от 0,1 % до 0,2 %.

3	В сплаве марки В96ц-3пч допускается присутствие бора в количестве до 0,01 %.

4	Отношение содержания никеля к железу для сплава марки AZ6NF больше 1,1.

5	По согласованию между изготовителем и потребителем могут быть изготовлены полуфабрикаты из сплава 1985пч с массовой долей примесей железа не более 0,15 %; меди не более 0,05 %; кремния не более 0,1 %; прочих примесей не более 0,05 %.

| Обозначение марки | Массовая доля элемента, % | Плотность, кг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| Буквенное | Цифровое | Кремний | Железо | Медь | Марганец | Магний | Хром | Цинк | Титан | Дополнительные указания | Прочие элементы | Алюминий |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Каждый | Сумма |  |  |
| АЖ0,8 | — | 0,30 | 0,60— 0,80 | 0,02 | — | — | — | 0,06 | 0,03 | — | 0,03 | 0,5 | Остальное | 2,71 |
| АЖ | — | 0,30 | 0,7— 1,0 | 0,02 | — | — | — | 0,06 | 0,1 |  | 0,05 | 0,50 | Остальное | 2,71 |
| АЖ1 | — | 0,20 | 0,95— 1,15 | 0,01 |  |  | —■ | 0,06 | 0,03 | — | 0,05 | 0,50 | Остальное | 2,71 |
| АЖК | — | 1,2— 1,5 | 0,3— 0,7 | 0,05 |  |  | — | 0,1 | — | — | 0,03 | 0,3 | Остальное | 2,71 |
| АЦЕ |  | 0,08 | 0,15— 0,30 | 0,01 |  | 0,02 |  | 0,02 |  | Цирконий: 0,20—0,45 Бор: 0,005 Галлий: 0,01 Титан + ванадий + марганец + хром: 0,036 | 0,01 | 0,10 | Остальное | 2,71 |
| АМСН1 | — | 0,15 | 0,12 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | — | 0,005 | 0,005 | Бор: 0,0002 Кадмий: 0,00005 |  |  | Остальное | 2,70 |
| АМСН2 |  | 0,08— 0,15 | 0,1— 0,2 | 0,01 | 0,005 | 0,02 | — | 0,03 | 0,005 | Бор: 0,0002 Кадмий: 0,00005 | — | — | Остальное | 2,70 |

Таблица 8 — Алюминиевые сплавы системы алюминий-железо (Al-Fe)

ГОСТ 4784—2019

| Обозначение марки | Массовая доля элемента, % | Плотность, кг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| Буквенное | Цифровое | Кремний | Железо | Медь | Марганец | Магний | Хром | Цинк | Титан | Дополнительные указания | Прочие элементы | Алюминий |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Каждый | Сумма |  |  |
| Марки алюминиевых сплавов по [1] |
| EN AW- AI Fe1,5Mn | ENAW- 8006 | 0,40 | 1,2— 2,0 | 0,30 | 0,30— 1,0 | 0,10 | — | 0,10 | — | — | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,74 |
| EN AW- AI Fe1,5 | ENAW- 8021В | 0,40 | 1,1— 1,7 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | — | 0,03 | 0,10 | Остальное | 2,72 |
| EN AW- AI Fe1Si | ENAW- 8079 | 0,05— 0,30 | 0,7— 1,3 | 0,05 | — | — | — | 0,10 | — | — | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,72 |
| Марки алюминиевых сплавов по [3] |
| — | 8030 | 0,10 | 0,30— 0,8 | 0,15— 0,30 | — | 0,05 | — | 0,05 | — | Бор: 0,001— 0,04 | 0,03 | 0,10 | Остальное | 2,71 |
| — | 8011 | 0,50— 0,9 | 0,61,0 | 0,10 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,08 | — | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,71 |
| — | 8111 | 0,30— 1,1 | 0,40— 1,0 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,08 | — | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,71 |
| — | 8176 | 0,03— 0,15 | 0,40— 1,0 | — | — | — | — | 0,10 | — | Галлий:0,03 | 0,05 | 0,15 | Остальное | 2,71 |
| Примечания 1 Отношение содержания железа к кремнию для сплава марки АМСН2 должно быть не менее 1,2. 2 По требованию потребителя, возможно изготовление сплава марки АМСН2 с массовой долей цинка не более 0,05 %. 3 При производстве катанки из сплавов марок 8030 и 8176, предназначенной для изготовления проволоки электротехнического назначения, содержание элементов должно соответствовать следующим требованиям: - для сплава марки 8030: кремний не более 0,07 %; железо от 0,35 % до 0,45 %, медь от 0,15 % до 0,19 %; магний 0,02 %; цинк 0,04 %; галлий 0,01 %; сумма элементов (титан + ванадий + марганец + хром) составляет не более 0,015 %. Содержание бора учитывают как прочие элементы. Прочие элементы: каждый — 0,03 %; сумма — 0,10 %; -для сплава марки 8176: кремний не более 0,07 %; железо от 0,40 % до 0,50 %; медь 0,01 %; магний 0,02 %; цинк 0,04 %; галлий 0,01 %; сумма элементов (титан + ванадий + марганец + хром) составляет не более 0,015 %. Прочие элементы: каждый — 0,03 %; сумма 0,15 %. |

ГОСТ 4784—2019

ю оэ

| Обозначение марки | Массовая доля элемента, % | Плотность, кг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| Буквенное | Цифровое | Кремний | Железо | Медь | Марганец | Магний | Цинк | Титан | Литий | Цирконий | Дололнитель- ные указания | Прочие элементы | Алюминий |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Каждый | Сумма |  |  |
| ВАД23 (Д23) | 1230 | 0,3 | 0,3 | 4,8— 5,8 | о -° ‘-и 001 | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,9— 1,4 | — | Кадмий: 0,1—0,25 | 0,05 | 0,1 | Остальное | 2,72 |
| ВАД23пч | 1230ПЧ | 0,1 | 0,15 | 4,8— 5,8 | о -° 001 | 0,03 | 0,1 | 0,03— 0,15 | 0,9— 1,4 | — | Кадмий: 0,1—0,25 | 0,05 | 0,1 | Остальное | 2,72 |

Таблица 9 — Алюминиевые сплавы системы алюминий-литий (Al-Li)

| Обозначение марки | Массовая доля элемента, % |
| --- | --- |
| Буквенное | Цифровое | Кремний | Железо | Медь | Марганец | Магний | Хром | Цинк | Титан | Дололнитель- ные указания | Прочие элементы | Алюминий |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Каждый | Сумма |  |
| Д1П | 1117 | 0,5 | 0,5 | 3,8—4,5 | 0,4—0,8 | 0,4—0,8 | — | 0,1 | 0,1 | — | 0,05 | 0,1 | Остальное |
| Д16П | 1167 | 0,5 | 0,5 | 3,8—4,5 | 0,3—0,7 | 1.2—1,6 | — | 0,1 | 0,1 | — | 0,05 | 0,1 | Остальное |
| Д19П | 1197 | 0,3 | 0,3 | 3,2—3,7 | 0,5—0,8 | 2,1—2,6 | — | 0,1 | 0,1 | Бериллий: 0,0002— 0,005 | 0,05 | 0,1 | Остальное |
| АМг5П | 1557 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2—0,6 | 4,7—5,7 | — | — | — |  | 0,05 | о,1 | Остальное |
| В48П | — | 0,15 | 0,2 | 0,3—0,6 | 0,2—0,4 | 1,35— 1,80 | — | 4,5—5,1 | 0,05— 0,10 | Цирконий: 0,07—0,20 Кадмий: 0,05—0,20 | 0,05 | 0,1 | Остальное |
| К48П | — | 0,15 | 0,2 | 0,7—1,0 | 0,2—0,4 | 1,7—2,2 |  | 4,6—5,2 | 0,06— 0,11 | Церий: 0,2 Лантан: 0,1 | 0,05 | 0,1 | Остальное |
| В95П | 1957 | 0,3 | 0,3 | 1,4—2,0 | 0,3—0,5 | 2,0—2,6 | 0,1— 0,25 | 5,5—6,5 |  |  | 0,05 | 0,1 | Остальное |
| Примечания 1 Церий и лантан вводят в сплав марки К48П по требованию потребителя, в таблице приведены расчетные массовые доли церия и лантана. 2 Повышение массовой доли циркония свыше 0,12 % и введение бериллия и кадмия в сплав В48П проводят по согласованию между изготовителем и потребителем. 3 Сплавы марок Д18, В65, АД1, АМц, АМг2, используемые для изготовления проволоки для холодной высадки, по нормативной документации, согласованной между изготовителем и потребителем, дополнительно маркируют буквой «П». |

Таблица 10 —Алюминиевые сплавы, предназначенные для изготовления проволоки для холодной высадки

ГОСТ 4784—2019

| Обозначение марки сплава | Массовая доля элемента, % |
| --- | --- |
|  | Основные компоненты | Примеси, не более |
|  | Алюминий | Магний | Марганец | Железо | Кремний | Титан | Бериллий | Цирконий | Железо | Кремний | Цинк | Медь | Магний | Прочие примеси | Сумма всех примесей |
| СвА99 | Не менее 99,99 | — | — | — | — | — | — | — | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | — | 0,001 | 0,010 |
| СвА97 | Не менее 99,97 | — | — | — | — | — | — | — | 0,015 | 0,015 | — | 0,005 | — | 0,01 | 0,03 |
| СвА85Т | Остальное | — | — | — | — | 0,20,5 | — | — | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | — | 0,08 |
| СвА5 | Не менее 99,5 | — | — | 0,20,35 | 0, io- о.25 | — | — | — | — | — | — | 0,015 | — | 0,05 | 0,5 |
| Св1201 | Остальное | Медь: 6,06,8 | 0,20,4 | — | Ванадий: 0,05— 0,15 | 0,1 — 0,2 | — | 0,1 — 0,25 | 0,15 | 0,08 | 0,05 | — | 0,02 | 0,01 | 0,3 |
| СвАМц | Остальное | — | 1,0— 1,5 | 0,30,5 | 0,2—0,4 | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,1 | 1,35 |
| СвАМгЗ | Остальное | 3,23,8 | 0,30,6 | — | 0,5—0,8 | 0,15 | — | — | 0,5 | — | 0,2 | 0,05 | — | 0,1 | 0,85 |
| СвАМгб | Остальное | 4,8 5,8 | 0,50,8 | — | — | 0,1 — 0,2 | 0,002— 0,005 | — | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,05 | — | 0,1 | 1,4 |
| Св1557 | Остальное | 4,5 5,5 | 0,20,6 | — | — | Хром: 0,07— 0,15 | 0,002— 0,005 | 0,20,35 | 0,3 | 0,15 | — | 0,05 | — | 0,1 | 0,6 |
| СвАМгб | Остальное | 5,8 6,8 | 0,50,8 | — | — | 0,1 — 0,2 | 0,002— 0,005 | — | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | — | 0,1 | 1,2 |
| СвАМг61 | Остальное | 5,5 6,5 | 0,81,1 | — | — | — | 0,0001 — 0,0003 | 0,002— 0,12 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,05 | — | о,1 | 1,15 |
| Св1577пч | Остальное | 5,5 6,5 | 0,50,8 | — | — | Хром: 0,1 — 0,2 | — | 0,15— 0,25 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | — | 0,05 | 0,5 |
| СвАМгбЗ | Остальное | 5,8 6,8 | 0,50,8 | — | — | — | 0,002— 0,005 | 0,15— 0,35 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | 0,01 | 0,15 |

У Таблица 11 —Алюминиевые сплавы, предназначенные для изготовления сварочной проволоки

ГОСТ 4784—2019

ел

| Обозначение марки сплава | Массовая доля элемента, % |
| --- | --- |
|  | Основные компоненты | Примеси, не более |
|  | Алюминий | Магний | Марганец | Железо | Кремний | Титан | Бериллий | Цирконий | Железо | Кремний | Цинк | Медь | Магний | Прочие примеси | Сумма всех примесей |
| СвАК5 | Остальное | — | — | — | 4,5—6,0 | 0,1— 0,2 | — |  | 0,6 | — | Цинк + олово: 0,1 | 0,2 | — | о,1 | 1,0 |
| СвАКЮ | Остальное | — | — | — | 7,0— 10,0 | 0,15 |  |  | 0,6 | — | 0,2 | 0,1 | 0,10 | 0,1 | 1,1 |
| Примечания 1 Отношение содержания железа к кремнию для всех марок сплавов, кроме марок СвАМгЗ, СвАК5, СвАКЮ, должно быть больше единицы. 2 В сплавах марок СвАМгЗ и СвАКЮ допускается массовая доля остаточного титана до 0,15 %. 3 По требованию потребителя в сплаве марки СвАК5 содержание железа должно быть не более 0,3 %. |

Таблица 12 — Алюминиевые сплавы, предназначенные для изготовления сварочной проволоки (продолжение)

| Обозначение марки сплава | Массовая доля элемента, % |
| --- | --- |
|  | Кремний | Железо | Медь | Марганец | Магний | Хром | Цинк | Титан | Бериллий | Цирконий | Церий | Скандий | Прочие элементы | Алюминий |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Каждый | Сумма |  |
| Св1570 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2— 0,6 | 5,3— 6,3 | — | 0,1 | 0,01— 0,05 | 0,0002— 0,0050 | 0,05— 0,15 |  | 0,17— 0,27 | 0,05 | 0,15 | Остальное |
| Св1571 | 0,2 | 0,3 | 0,15 | 0,3 | 5,8 6,8 | 0,05— 0,15 | 0,2 | 0,02— 0,05 | 0,0005— 0,005 | 0,05— 0,15 | 0,001— 0,01 | 0,2— 0,5 | 0,05 | 0,15 | Остальное |
| Св1575 | 0,01 — о,1 | 0,02— 0,15 | 0,02— 0,1 | 0,30,7 | 5,5 6,1 | 0,02— 0,12 | Никель: 0,06 | 0,01 — 0,06 | 0,0003— 0,005 | 0,18— 0,25 | Бор: 0,01 | 0,20— 0,28 | 0,05 | 0,1 | Остальное |
| Св1587 | 0,05— 0,2 | 0,05— 0,3 | 0,02— 0,1 | 0,40,9 | 4,8 5,6 | 0,05— 0,15 | Никель: 0,08 | 0,02— 0,08 | 0,0003— 0,005 | 0,1— 0,18 | Бор: 0,01 | 0,1 — 0,18 | 0,05 | 0,1 | Остальное |
| Св1597 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,50,8 | 5,5 6,5 | 0,1 — 0,2 | 0,1 | 0,01 — 0,05 | 0,0001 — 0,0050 | 0,05— 0,25 |  | 0,36— 0,50 | 0,05 | 0,1 | Остальное |

Примечания

1 В сплаве Св1571 массовая доля бора должна составлять от 0,001 до 0,005 %.

2 Массовая доля ванадия в сплаве Св1587 должна составлять от 0,003 до 0,03 %, в сплаве Св1575 от 0,002 до 0,02 %.

3 Отношение содержания железа к кремнию должно быть больше единицы.

ГОСТ 4784—2019

Приложение А
(справочное)

Правила округления

А.1 Округление представляет собой отбрасывание значащих цифр (справа после запятой) до определенного разряда с возможным изменением цифры этого разряда.

Пример — Округление числа 132,48 до четырех значащих цифр будет 132,5.

А.2 В случае, если первая из отбрасываемых цифр (считая слева направо) меньше 5, последняя сохраняемая цифра не меняется.

Пример — Округление числа 12,23 до трех значащих цифр дает 12,2.

А.З В случае, если первая из отбрасываемых цифр (считая слева направо) равна 5, последняя сохраняемая цифра увеличивается на единицу.

Пример — Округление числа 0,145 до двух значащих цифр дает 0,15.

Примечание — В тех случаях, когда следует учитывать результаты предыдущих округлений, поступают следующим образом:

-	если отбрасываемая цифра получилась в результате предыдущего округления в большую сторону, то последняя сохраняемая цифра сохраняется.

Пример — Округление до одной значащей цифры числа 0,15 (полученного после округления числа 0,149) дает 0,1;

-	если отбрасываемая цифра получилась в результате предыдущего округления в меньшую сторону, то последняя оставшаяся цифра увеличивается на единицу (с переходом при необходимости в следующие разряды).

Пример — Округление числа 0,25 (полученного в результате предыдущего округления числа 0,251) дает 0,3.

-	.4 В случае, если первая из отбрасываемых цифр (считая слева направо) больше 5, то последняя сохраняемая цифра увеличивается на единицу.

Пример — Округление числа 0,156 до двух значащих цифр дает 0,16.

-	.5 Округление следует выполнять сразу до желаемого количества значащих цифр, а не по этапам.

Пример — Округление числа 565,46 до трех значащих цифр производится непосредственно на 565.

Округление по этапам привело бы:

-	на I этапе к 565,5;

-	на II этапе к 566 (ошибочно).

-	.6 Целые числа округляют по тем же правилам, как и дробные.

Пример — Округление числа 12456 до двух значащих цифр дает 12-103.

-	.7 Следует различать записи чисел по количеству значащих цифр.

Пример — Следует различать числа 2,4 и 2,40. Запись 2,4 означает, что верны только цифры целых и десятых; истинное значение числа может быть, например, 2,43 и 2,38. Запись 2,40 означает, что верны и сотые доли числа; истинное число может быть 2,403 и 2,398, но не 2,421 и не 2,382.

Приложение Б
(справочное)

Ближайшие аналоги марок алюминия и алюминиевых сплавов

Б.1 Ближайшие зарубежные аналоги по [1], [2], [3] отечественных марок алюминия и алюминиевых сплавов приведены в таблице Б.1.

Таблица Б.1

| Обозначение марок по российской классификации | ЕН | ISO | Aluminum Association Inc |
| --- | --- | --- | --- |
| АД000 | EN AW-1080A EN AW-AI 99.8(A) | AW-1080 A AW-AI 99,8 | 1080, 1085, 1090, 1180, 1185 |
| АД00 | EN AW-1070A EN AW-AI 99,7 | AW-1070 A AW-AI 99,7 | 1070, 1075, 1170, 1175 |
| АД00Е | — | AW-1370 AW-E-AI 99,7 | — |
| АДО | EN AW-1050A EN AW-AI 99,5 | — | 1050, 1055, 1060, 1065, 1250 |
| АДОЕ | EN AW-1050A EN AW-AI 99,5 | AW-1350 AW-E-AI 99,5 | 1050, 1055, 1060 |
| АД1 | EN AW-1235 EN AW-AI 99,35 | — | 1230, 1235, 1345 |
| АД | EN AW-1200 EN AW-AI 99,0 | AW-1200 AW-AI 99,0 | 1200 |
| Д1 | EN AW-2017A EN AW-AI Cu4MgSi(A) | AW-2017 AW-AI Cu4MgSi | 2017 |
| АК4 АК4-1 АК4-1ч | EN AW-2618A EN AW-AI Cu2Mg1,5Ni | — | 2618 |
| Д16 | EN AW-2024 EN AW-AI Cu4Mg1 | AW-2024 AW-AI Cu4Mg1 | 2024 |
| Д18 | EN AW-2117 EN AW-AI Cu2,5Mg | AW-2117 AW-AI Cu2,5Mg | 2117 |
| 1201 | EN AW-2219 EN AW-AI Cu6Mn | AW-2219 AW-AI Cu6Mn | 2219, 2319, 2419 |
| Д16ч | EN AW-2124 EN AW-AI Cu4Mg1(A) | — | 2124 |
| АК8 | EN AW-2014 EN AW-AI Cu4SiMg | AW-2014 AW-AI Cu4SiMg | 2014, 2214 |
| АК6-1 | — | — | 2031 |
| АМц | EN AW-3003 EN AW-AI Mn1Cu EN AW-3103 EN AW-AI Mn1 | AW-3003 AW-AI Mn1Cu AW-3103 AW-AI Mn1 | 3003, 3103 |
| ММ | EN AW-3005 EN AW-AI Mn1MgO,5 | AW-3005 AW-AI Mn1MgO,5 | 3005, 3006, 3007 |
| Д12 | EN AW-3004 EN AW-AI Mn1Mg1 | AW-3004 AW-AI Mn1Mg1 | 3004, 3104 |
| АМг1 | EN AW-5005 EN AW-AI Mg 1(B) | AW-5005 AW-AI Mg1 | 5005, 5006, 5205 5250 |

Окончание таблицы Б. 1

| Обозначение марок по российской классификации | ЕН | ISO | Aluminum Association Inc |
| --- | --- | --- | --- |
| АМН,5 | EN AW-5050 EN AW-AI Мд1,5(С) | AW-5050 AW-AI Mg 1,5 | — |
| АМг2 | EN AW-5051A EN AW-AI Mg2(B) | — | 5051 |
| АМг2,5 | EN AW-5052 EN AW-AI Mg2,5 | AW-5052 AW-AI Mg2,5 | 5052 |
| АМгЗС | — | AW-5254 AW-AI Mg3 | 5254 |
| АМгЗ | EN AW-5754 EN AW-AI Mg3 | AW-5754 AW-AI Mg3 | 5754 |
| АМгЗ,5 | EN AW-5154A EN AW-AI Mg3,5(A) | AW-5154 AW-5154A AW-AI Mg3,5 | 5154 |
| АМг4 | EN AW-5086 EN AW-AI Mg4 | AW-5086 AW-AI Mg4 | 5086 |
| АМг4,5 | EN AW-5082 EN AW-AI Mg4,5 EN AW-5083 EN AW-AI Mg4,5MnO,7 | AW-5082 AW-AI Mg4,5 AW-5083 AW-AI Mg4,5MnO,7 | — |
| АМг5 | — | AW-5056 AW-AI Mg5Cr | 5056 |
| АД31 | EN AW-6060 EN AW-AI MgSi EN AW-6063 EN AW-AI MgO,7Si | AW-6060 AW-AI MgSi AW-6063 AW-AI MgO,7Si | 6060, 6063 |
| АД31Е | — | AW-6101 AW-6101 A AW-E-AI MgSi | — |
| АДЗЗ | EN AW-6061 EN AW-AI MglSiCu EN AW-6061 A EN AW-AI Mg1SiCu(A) | AW-6061 AW-AI MglSiCu | 6061 |
| АВ | — | — | 6151 |
| АД35 | EN AW-6082 EN AW-AI SHMgMn EN AW-6351 EN AW-AI SiMgO,5Mn | AW-6082 AW-AI MgO,7Si AW-6351 AW-AI Si1MgO,5Mn | 6082, 6351 |
| 1915 | EN AW-7005 EN AW-AI Zn4,5Mg1,5Mn | — | — |
| В95 | EN AW-7075 EN AW-AI Zn5,5MgCu | AW-7075 AW-AI Zn5,5MgCu | 7075 |