МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ГОСТ 15527-2004

СПЛАВЫ МЕДНО-ЦИНКОВЫЕ (ЛАТУНИ),
ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ ДАВЛЕНИЕМ

Марки

Pressure treated copper zinc alloys (brasses). Grades

Дата введения 2005—07—01

Предисловие

ГОСТ 15527-2004 РАЗРАБОТАН Российской Федерацией, Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 106 «Цветметпрокат»

ГОСТ 15527-2004 ВНЕСЕН Госстандартом России

ГОСТ 15527-2004 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №17от1 апреля 2004 г., по переписке)

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 октября 2004 г. № 42-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 15527—2004 введен в действие непосредственно в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2005 г.

Взамен ГОСТ 15527-70

Из марок латуни по ГОСТ 15527-2004 изготавливают весь спектр латунного металлопроката, как круглого ( латунная проволока, латунный пруток ), так и листового ( латунный лист, латунная лента, полоса ).

- Область применения

Настоящий стандарт распространяется на медно-цинковые сплавы (латуни), обрабатываемые давлением.

При обозначении латуней следует указывать марку в соответствии с данным стандартом.

- Марки

2.1 Марки и химический состав латуней должны соответствовать приведенным в таблицах 1—3.

| Марка | Предел | Массовая доля, % | Расчетная ПЛОТНОСТЬ, г/см3, приблизительно | Пример применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Элемент | Сумма прочих элементов |  |  |
|  |  | Си медь | РЬ свинец | Fe железо | Sb сурьма | Bi висмут | Р фосфор | Zn цинк |  |  |  |
| Л96 | МИН. макс. | 95,0— 97,0 | 0,03 | 0,1 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | Остальное | 0,2 | 8,9 | Листы, ленты, полосы, трубы, прутки, проволока для деталей в электротехнике, для медалей и значков |
| Л90 | мин. макс. | 88,0— 91,0 | 0,03 | 0,1 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | Остальное | 0,2 | 8,7 |  |
| Л85 | мин. макс. | 84,0— 86,0 | 0,03 | 0,1 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | Остальное | 0,3 | 8,7 |  |
| Л80 | мин. макс. | 79,0— 81,0 | 0,03 | 0,1 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | Остальное | 0,3 | 8,7 | Листы, ленты, полосы, проволока, художественные изделия, сильфоны, манометрические трубки, гибкие шланги, музыкальные инструменты |
| Л70 | мин. макс. | 69,0— 71,0 | 0,05 | 0,07 | 0,002 | 0,002 | — | Остальное | 0,2 | 8,5 | Радиаторные ленты, полосы, трубы, теплообменники, музыкальные инструменты, детали, получаемые глубокой вытяжкой |
| Л68 | мин. макс. | 67,0— 70,0 | 0,03 | ОД | 0,005 | 0,002 | 0,01 | Остальное | 0,3 | 8,5 | Проволочные сетки, радиаторные ленты, трубы для теплообменников, детали, получаемые глубокой вытяжкой |
| Л63 | мин. макс. | 62,0— 65,0 | 0,07 | 0,2 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | Остальное | 0,5 | 8,5 | Листы, ленты, полосы, трубы, прутки, фольга, проволока, детали, получаемые глубокой вытяжкой |
| Л60 | мин. макс. | 59,0— 62,0 | 0,3 | 0,2 | 0,01 | 0,003 | 0,01 | Остальное | 1,0 | 8,4 | Трубные доски в холодильных установках, штампованные детали, фурнитура |
| Примечания В латуни марки Л68, предназначенной для изготовления изделий специального назначения, массовая доля элементов не должна быть более: железа — 0,07 %, сурьмы — 0,002 %, фосфора — 0,005 %, мышьяка — 0,005 %, серы — 0,002 % (сумма прочих элементов — 0,2 %). В латунях марок Л96, Л90, Л80, Л70, Л68, Л63, Л60 допускается массовая доля никеля до 0,3 % за счет массовой доли меди, которую не учитывают в сумме прочих элементов. В латунях всех марок по согласованию с потребителем можно определять массовую долю олова, алюминия, марганца и кремния, значения которых учитывают в сумме прочих элементов. В латуни марки Л70, применяемой для производства конденсаторных труб и теплообменников, допускается массовая доля мышьяка до 0,06 % за счет массовой доли меди, которую не учитывают в сумме прочих элементов. В латуни марки Л63, применяемой в пищевой промышленности, массовая доля свинца не должна быть более 0,05 %. Для антимагнитных сплавов массовая доля железа не должна быть более 0,03 %. Расчетная плотность указана для расчета справочной теоретической массы изделий. Знак «—» обозначает, что данный элемент не нормируется и входит в сумму прочих элементов. Примеси, не указанные в таблице, учитывают в сумме прочих элементов, перечень которых определяют согласованием между потребителем и изготовителем. |

ГОСТ 15527-2004

| Марка | Предел | Массовая доля, % | Расчетная ПЛОТНОСТЬ, г/см , приблизительно | Пример применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Элемент | Сумма прочих элементов |  |  |
|  |  | Си медь | Pb свинец | Fe железо | Sn олово | Ni никель | Al алюминий | Si кремний | Sb сурьма | Bi висмут | p фосфор | Zn цинк |  |  |  |
| ЛС74-3 | МИН. макс. | 72,fl- 75,0 | 2,4- 3,0 | 0,1 | — | — | — | — | 0,005 | 0,002 | 0,01 | Остальное | 0,25 | 8,5 | Ленты, полосы, |
| ЛС64-2 | мин. макс. | 63,fl- 66,0 | 1,5- 2,0 | 0,1 | — | — | — | — | 0,005 | 0,002 | 0,01 | Остальное | 0,3 |  | прутки |
| ЛС63-3 | мин. макс. | 62,fl- 65,0 | 2,4- 3,0 | 0,1 | 0,10 | — | — | — | 0,005 | 0,002 | 0,01 | Остальное | 0,25 | 8,5 | Ленты, полосы, прутки, проволока |
| ЛС59-1В | мин. макс. | 57,fl- 61,0 | 0,8- 1,9 | 0,5 | — | — | — | — | 0,01 | 0,003 | 0,02 | Остальное | 1,5 | 8,4 | Прутки |
| ЛС59-1 | мин. макс. | 57,fl- 60,0 | 0,8- 1,9 | 0,5 | 0,3 | — | — | — | 0,01 | 0,003 | 0,02 | Остальное | 0,75 | 8,4 | Листы, ленты, полосы, прутки, профили, трубы, проволока, поковки |
| ЛС58-2 | мин. макс. | 57,fl- 60,0 | 1,0- 3,0 | 0,7 | 1,0 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,01 | — | — | Остальное | 0,3 | 8,4 | Полосы, прутки, проволока |
| ЛС58-3 | мин. макс. | 57,fl- 59,0 | 2,5- 3,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | — | — | — | — | Остальное | 0,2 | 8,45 | Прутки |
| ЛС59-2 | мин. макс. | 57,fl- 59,0 | 1,5- 2,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | — | — | — | — | Остальное | 0,2 | 8,4 | Прутки |
| ЛЖС58-1-1 | мин. макс. | 56,fl- 58,0 | 0,7- 1,3 | 0,7- 1,3 | — | — | — | — | 0,01 | 0,003 | 0,02 | Остальное | 0,5 | 8,4 | Прутки |

Примечания

| Марка | Предел | Массовая доля, % | Расчетная ПЛОТНОСТЬ, г/см3, приблизительно | Пример применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Элемент | Сумма прочих элементов |  |  |
|  |  | Си медь | А1 алюминий | As мышьяк | Fe железо | Мп марганец | Ni никель | Si кремний | Sn олово | р фосфор | в бор | РЬ свинец | Sb сурьма | Bi висмут | Zn цинк |  |  |  |
| ЛО90-1 | МИН. макс. | 88,0- 91,0 | — | — | 0,1 | — | — | — | 0,2 0,7 | 0,01 | — | 0,03 | 0,005 | 0,002 | Остальное | 0,2 | 8,4 | Ленты, полосы, проволока |
| ЛО70-1 | мин. макс. | 69,0- 71,0 | — | — | 0,07 | — | — | — | 1,0 1,5 | 0,01 | — | 0,07 | 0,005 | 0,002 | Остальное | 0,3 | 8,4 | Листы, полосы, прутки для приборостроения, трубы для конденсаторов и теплообменников |
| ЛОМш 70-1-0,05 | мин. макс. | 69,0— 71,0 | — | 0,02— 0,06 | 0,1 | — | — | — | 1,0- 1,5 | 0,01 | — | 0,07 | 0,005 | 0,002 | Остальное | 0,3 | 8,4 | Трубы |
| ЛОМш 70-1-0,04 | мин. макс. | 69,0— 71,0 | — | 0,02— 0,04 | 0,07 | — | — | — | 1,0- 1,5 | 0,01 | — | 0,07 | 0,005 | 0,002 | Остальное | 0,3 | 8,4 | Трубы |
| ЛО62-1 | мин. макс. | 61,0- 63,0 | — | — | 0,10 | — | — | — | 0,7 1,1 | 0,01 | — | 0,10 | 0,005 | 0,002 | Остальное | 0,3 | 8,4 | Листы, полосы, плиты для трубных решеток, прутки для приборостроения, трубы для конденсаторов и теплообменников |
| ЛКБО62- 0,2-0,04- 0,5 | мин. макс. | 60,5— 63,5 | — | — | 0,15 | — | — | 0,1- 0,3 | 0,3- 0,7 | — | 0,03— 0,10 | 0,08 | — | — | Остальное | 0,5 | 8,4 | Проволока, прутки |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Алюминий 0,05 |  |  |
| ЛО60-1 | мин. макс. | 59,0- 61,0 | — | — | 0,1 | — | — | — | 1,0 1,5 | 0,01 | — | 0,03 | 0,005 | 0,002 | Остальное | 1,0 | 8,4 | Проволока |
| лок 59-1-0,3 | мин. макс. | 58,0- 60,0 | — | 0,01 | 0,15 | — | — | 0,2 0,4 | 0,7 1,1 | 0,01 | — | 0,1 | 0,01 | 0,003 | Остальное | 0,3 | 8,4 | Проволока, прутки |
| ЛАМш 77-2-0,05 | мин. макс. | 76,0— 79,0 | 1,7- 2,5 | 0,020— 0,06 | 0,1 | — | — | — | — | 0,01 | — | 0,07 | 0,005 | 0,002 | Остальное | 0,3 | 8,4 | Трубы |
| ЛАМш 77-2-0,04 | мин. макс. | 76,0— 79,0 | 1,7- 2,5 | 0,02— 0,04 | 0,1 | — | — | — | — | 0,01 | — | 0,07 | 0,005 | 0,002 | Остальное | 0,3 | 8,4 | Трубы |

ГОСТ 15527-2004

| Марка | Предел | Массовая доля, % | Расчетная ПЛОТНОСТЬ, г/см3, приблизительно | Пример применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Элемент | Сумма прочих элементов |  |  |
|  |  | Си медь | А1 алюминий | As мышьяк | Fe железо | Мп марганец | Ni никель | Si кремний | Sn олово | р фосфор | в бор | РЬ свинец | Sb сурьма | Bi висмут | Zn цинк |  |  |  |
| ЛА77-2 | МИН. макс. | 76,0- 79,0 | 1,7 2,5 | — | 0,07 | — | — | — | — | 0,01 | — | 0,07 | 0,005 | 0,002 | Остальное | 0,3 | 8,3 | Трубные доски для конденсаторов и теплообменников, стойкие к морской воде детали машин, высоко нагружаемая арматура |
| ЛА77-2у | мин. макс. | 76,0— 79,0 | 1,7- 2,5 | — | 0,03— 0,10 | 0,03— 0,3 | 0,3- 1,0 | 0,03- fl,2 | — | 0,005— 0,02 | — | 0,07 | 0,005 | 0,002 | Остальное | 0,1 | 8,3 | Трубы |
| ЛАНКМц 75-2-2,5- 0,5-0,5 | мин. макс. | 73,0— 76,0 | 1,6- 2,2 | — | 0,1 | 0,3- 0,7 | 2,0- 3,0 | 0,3- 0,7 | — | 0,01 | — | 0,05 | 0,005 | 0,002 | Остальное | 0,5 | 8,3 | Полосы, трубы |
| ЛК75В | мин. макс. | 71,0- 78,0 | — | — | — | — | — | 0,25 0,5 | — | — | — | 0,07 | — | — | Остальное | 1,4 | 8,4 | Трубы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Олово 0,05 |  |  |
| Л75мк | мин. макс. | 70,0— 76,0 | — | — | 0,03— 0,06 | 0,05— 0,15 | 0,1- 0,25 | 0,25— 0,5 | — | 0,005— 0,02 | — | 0,07 | 0,005 | 0,002 | Остальное | 0,1 | 8,4 | Полосы, трубы |
| ЛМш 68-0,05 | мин. макс. | 67,0- 70,0 | — | 0,02 0,06 | 0,1 | — | — | — | — | 0,01 | — | 0,03 | 0,005 | 0,002 | Остальное | 0,3 | 8,4 | Трубы |
| ЛК62-0,5 | мин. макс. | 60,5- 63,5 | — | — | 0,15 | — | — | 0,3 0,7 | — | — | — | 0,08 | 0,005 | 0,002 | Остальное | 0,5 | 8,4 | Проволока, прутки |
| ЛАЖ 60-1-1 | мин. макс. | 58,0— 61,0 | 0,7- 1,5 | — | 0,75— 1,50 | 0,1- 0,6 | — | — | — | 0,01 | — | 0,40 | 0,005 | 0,002 | Остальное | 0,7 | 8,3 | Трубы, прутки для подшипников скольжения, судостроения и приборостроения |
| ЛАН 59-3-2 | мин. макс. | 57,0- 60,0 | 2,5 3,5 | — | 0,5 | — | 2,0 3,0 | — | — | 0,01 | — | ОД | 0,005 | 0,003 | Остальное | 0,9 | 8,2 | Прутки, трубы |

ГОСТ 15527-2004

| Марка | Предел | Массовая доля, % | Расчетная ПЛОТНОСТЬ, г/см3, приблизительно | Пример применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Элемент | Сумма прочих элементов |  |  |
|  |  | Си медь | А1 алюминий | As мышьяк | Fe железо | Мп марганец | Ni никель | Si кремний | Sn олово | р фосфор | В бор | РЬ свинец | Sb сурьма | Bi висмут | Zn цинк |  |  |  |
| ЛЖМц 59-1-1 | МИН. макс. | 57,0— 60,0 | 0,1- 0,4 | — | 0,6— 1,2 | 0,5— 0,8 | — | — | 0,3- 0,7 | 0,01 | — | 0,2 | 0,01 | 0,003 | Остальное | 0,3 | 8,3 | Полосы, трубы, прутки, проволока |
| ЛМц58-2 | мин. макс. | 57,0- 60,0 | — | — | 0,5 | 1,0 2,0 | — | — | — | 0,01 | — | 0,1 | 0,005 | 0,002 | Остальное | 1,2 | 8,3 | Листы, ленты, полосы, прутки, проволока для приборостроения |
| Примечания В сложнолегированных латунях, кроме марок ЛАН59-3-2, Л75мк, ЛА77-2у, допускается массовая доля никеля до 0,5 %, которая не входит в общую сумму прочих элементов, а засчитывается в счет массовой доли меди. В латуни марки ЛМц58-2 по требованию потребителя массовую долю марганца устанавливают в пределах 3,0 %—4,0 %. В латунях всех марок по согласованию с потребителем можно определять содержание олова, алюминия и марганца. В латуни марки ЛА77-2у массовая доля железа менее 0,03 % не является браковочным признаком. В латуни марки ЛАМш77-2-0,04 суммарная массовая доля фосфора и мышьяка не должна быть более 0,04 %. Изготовление латуни марки ЛОМш70-1-0,04 допускается без массовой доли мышьяка. Расчетная плотность указана для расчета справочной теоретической массы изделий. Знак «—» обозначает, что данный элемент не нормируется и входит в сумму прочих элементов. Примеси, не указанные в таблице, учитывают в общей сумме прочих элементов, перечень которых определяют согласованием между потребителем и изготовителем. |

ГОСТ 15527-2004

# Footnotes

В свинцовых латунях допускается массовая доля никеля не более 0,5 %, в латунях марок ЛС59-1, ЛС59-1В, ЛС58-2 и ЛС58-3 — не более 1 % за счет массовой доли меди, которую не учитывают в общей сумме прочих элементов.

В латуни марки ЛС59-1 сумма элементов олова и кремния должна быть не более 0,5 %.

В латунях всех марок можно определять массовую долю олова, алюминия, марганца и кремния.

В латуни марки ЛС58-2 массовая доля сурьмы при изготовлении прутков допускается не более 0,1 %.

Расчетная плотность указана для расчета справочной теоретической массы изделий.

Знак «—» обозначает, что данный элемент не нормируется и входит в сумму прочих элементов.

Примеси, не указанные в таблице, учитывают в сумме прочих элементов, перечень которых определяют согласованием между потребителем и изготовителем.

# Text boxes

ГОСТ 15527-2004