Государственный стандарт

Союза ССР

СПЛАВЫ МЕДНО-ЦИНКОВЫЕ (ЛАТУНИ), ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ ДАВЛЕНИЕМ

МАРКИ

ГОСТ 15527-70

(СТ СЭВ 379-76, СТ СЭВ 2621-80)

Издание официальное

Переиздание сентябрь 1983 г  с Изменениями № 1, 2, утвержденными в марте 1979 г., в декабре 1981 г.

(ИУС 4-1979 г., ИУС 4-1982 г.)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ

КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ

Москва

УДК 669.35.5:006.354 Группа B51

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Сплавы медно-цинковые (латуни), обрабатываемые давлением, марки. Copper zinc pressure trealed alloys (brasses). Tipes.

ГОСТ 15527-70

(СТ СЭВ 379-76, СТ СЭВ 2621-80)

Взамен ГОСТ 1019-47 в части латуней, обрабатываемых давлением.

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете  Министров СССР от 18 февраля 1970 г. № 185 срок введения установлен с 01.07. 70

Проверен в 1983 г. Постановлением Госстандарта от 06.06.83 № 2476 срок действия продлен до 01.01. 89

1.	Настоящий стандарт распространяется на медно-цинковые  сплавы,
обрабатываемые давлением, предназначаемые для изготовления
полуфабрикатов.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 379—76 и СТ СЭВ 2621— 80.

(Измененная  редакция,  Изм.  №  1,  2).

2.	Наименования, марки, химический состав и примерное назначение
сплавов должны соответствовать указанным в таблице.

Таблица

| Наименова-ние сплавов | Марка | Химический состав в % |
| --- | --- | --- |
|  |  | Основной элемент |
|  | По СТ СЭВ 379-76 | По настоящему стандарту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Томпак | CuZn5 | Л96 | 95,0-97,0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |
| Томпак | CuZn10 | Л90 | 88,0-91,0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |
| Полутомпак | CuZn15 | Л85 | 84,0-86,0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |
| Полутомпак | CuZn20 | Л80 | 79,0-81,0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |
| Латунь | CuZn30 | Л70 | 69,0-72,0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |
| Латунь | CuZn32 | Л68 | 67,0-70,0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |
| Латунь | CuZn37 | Л63 | 62,0-65,0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |
| Латунь | CuZn40 | Л60 | 59,0-62,0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |
| Латунь алюминиевая | CuZn20Al2 | ЛА77-2 | 76,0-79,0 | ? | 0,07 | ? | 1,7-2,5 | ? | ? | ? | ? |  |
| Латунь алюминиево- железная | CuZn38Al1Mn2Al1 | ЛАЖ60-1-1 | 58,0-61,0 | ? | 0,75-1,50 | 0,1-0,6 | 0,7-1,5 | ? | ? | ? | ? |  |
| Латунь алюминиево- никелевая | ? | ЛАН59-3-2 | 57,0-60,0 | ? | ? | ? | 2,5-3,5 | ? | ? | 2,0-3,0 | ? |  |
| Латунь железо-марганцовая | ? | ЛЖМц59-1-1 | 57,0-60,0 | ? | 0,6-1,2 | 0,5-0,8 | 0,1-0,4 | 0,3-0,7 | ? | ? | ? |  |
| Латунь никелевая | ? | ЛН65-5 | 64,0-67,0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5,0-6,5 | ? |  |
| Латунь марганцовая | CuZn40Mn1 | ЛМц58-2 | 57,0-60,0 | ? | 0,5 | 1,0-2,0 | ? | ? | ? | ? | ? |  |
| Латунь марганцово-алюминиевая | CuZn40Al1Mn | ЛмцА57-3-1 | 55,0-58,0 | ? | ? | 2,5-3,5 | 0,5-1,5 | ? | ? | ? | ? |  |
| Химический состав в % Примерное назначение |

| Примесь |  |
| --- | --- |
| Не более |  |
| 0,03 | 0,10 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | ? | ? | ? | ? | ? | 0,2 | Для изготовления листов, лент, полос, труб, прутков, проволоки для деталей в электротехнике, для медалей и значков |
| 0,03 | 0,10 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | ? | ? | ? | ? | ? | 0,2 |  |
| 0,03 | 0,10 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | ? | ? | ? | ? | ? | 0,3 |  |
| 0,03 | 0,10 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | ? | ? | ? | ? | ? | 0,3 | Для изготовления листов, лент, полос, проволоки, художественных изделий, сифонов, манометрических трубок, гибких шлангов, музыкальных инструментов |
| 0,03 | 0,07 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | ? | 0,005 | 0,005 | 0,002 | ? | 0,2 | Для изготовления радиаторных лент, полос, труб, теплообменников, музыкальных инструментов, деталей, получаемых глубокой вытяжкой |
| 0,03 | 0,10 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | ? | ? | ? | ? | ? | 0,3 | Проволочные сетки, радиаторные ленты, трубы для теплообменников, детали, получаемые глубокой вытяжкой |
| 0,07 | 0,2 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | ? | ? | ? | ? | ? | 0,5 | Для изготовления листов, лент, полос, труб, прутков, фольги, проволоки, применяемых для винтов, нажимных валков для травильных работ, застежки-молнии, деталей, получаемых глубокой вытяжкой |
| 0,30 | 0,2 | 0,01 | 0,003 | 0,01 | ? | ? | ? | ? | ? | 1,0 | Трубные доски в холодильных установках, штампованные детали, фурнитура |
| 0,07 | 0,07 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | ? | ? | ? | ? | ? | 0,3 | Трубные доски для конденсаторов и теплообменников, стойкие к морской воде детали машин, высоко нагружаемая арматура |
| 0,40 | ? | 0,005 | 0,002 | 0,01 | ? | ? | ? | ? | ? | 0,7 | Трубы, прутки для подшипников скольжения, судостроения и приборостроения |
| 0,10 | 0,50 | 0,005 | 0,003 | 0,01 | ? | ? | ? | ? | ? | 0,9 | Для изготовления прутков, труб |
| 0,20 | ? | 0,01 | 0,003 | 0,01 | ? | ? | ? | ? | ? | 0,25 | Для изготовления полос, труб, прутков, проволоки |
| 0,03 | 0,15 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | ? | ? | ? | ? | ? | 0,3 | Для изготовления листов, лент, труб, проволоки |
| 0,1 | 0,5 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | ? | ? | ? | ? | ? | 1,2 | Листы, ленты, полосы, прутки, проволока для приборостроения, строительства, демпферных деталей |
| 0,2 | 1,0 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | ? | ? | ? | ? | ? | 1,3 | Механические высоконапряженные детали, поршневые штанги, специальная арматура, поковки |
| Наименова- Марка | Химический состав в % |
|  |  |  |  |  |  |  | Основной элемент |

|  | По СТ СЭВ 379-76 | По настоящему стандарту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Томпак оловянный | ? | ЛО90-1 | 88,0-91,0 | ? | ? | ? | ? | 0,2-0,7 | ? | ? | ? |  |
| Латунь оловянная | CuZn28Sn1 | ЛО70-1 | 69,0-71,0 | ? | 0,7 | ? | ? | 1,0-1,5 | ? | ? | ? |  |
| Латунь оловянная | CuZn38Sn1 | ЛО62-1 | 61,0-63,0 | ? | ? | ? | ? | 0,7-1,1 | ? | ? | ? |  |
| Латунь оловянная | ? | ЛО60-1 | 59,0-61,0 | ? | ? | ? | ? | 1,0-1,5 | ? | ? | ? |  |
| Латунь свинцовая | ? | ЛС63-3 | 62,0-65,0 | 2,4-3,0 | ? | ? | ? | 0,10 | ? | ? | ? |  |
| Латунь свинцовая | ? | ЛС74-3 | 72,0-75,0 | 2,4-3,0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |
| Латунь свинцовая | ? | ЛС64-2 | 63,0-66,0 | 1,5-2,0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |
| Латунь свинцовая | ? | ЛС60-1 | 59,0-61,0 | 0,6-1,0 | ? | ? | ? | 0,20 | ? | ? | ? |  |
| Латунь свинцовая | ? | ЛС59-1 | 57,0-60,0 | 0,8-1,9 | ? | ? | ? | 0,30 | ? | ? | ? |  |
| Латунь свинцовая | ? | ЛС59-1В | 57,0-61,0 | 0,8-1,9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |
| Латунь свинцовая | CuZn35Pb2 | ЛС63-2 | 62,0-65,0 | 0,7-2,3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |
| Латунь свинцовая | CuZn38Pb2 | ЛС60-2 | 59,0-62,0 | 1,0-2,5 | ? | ? | ? | 0,3-0,7 | ? | ? | ? |  |
| Латунь свинцовая | CuZn39Pb2 | ЛС59-3 | 57,0 | 2,0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |
| Латунь железо-свинцовая | ? | ЛЖС58-1-1 | 56,0-58,0 | 0,7-1,3 | 0,7-1,3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |
| Латунь кремнистая | ? | ЛК80-3 | 79,0-81,0 | ? | ? | ? | ? | ? | 2,5-4,0 | ? | ? |  |
| Латунь мышьяковая | ? | ЛМц68-0,05 | 67,0-70,0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0, 025-0,06 |  |
| Латунь алюминиево-мышьяковая | ? | ЛАМц77-2-0,05 | 76,0-79,0 | ? | ? | ? | 1,7-2,5 | ? | ? | ? | 0, 025-0,06 |  |
| Латунь оловянно-мышьяковая | ? | ЛОМц70-1-0,05 | 69,0-71,0 | ? | ? | ? | ? | 1,0-1,5 | ? | ? | 0, 025-0,06 |  |
| Латунь алюминиево- никеле-кремнисто- марганцовая | ? | ЛАНКМц75-2-2,5-0,5-0,5 | 73,0-76,0 | ? | ? | 0,3-0,7 | 1,6-2,2 | ? | 0,3-0,7 | 2,0-3,0 | ? |  |
| Химический состав в % | Примерное назначение |
| Примесь |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Не более |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,03 | 0,10 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | ? | ? | ? | ? | ? | 0,3 | Для изготовления лент, полос, проволоки |
| 0,07 | 0,07 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | ? | ? | ? | ? | ? | 0,3 | Листы, полосы, прутки для приборостроения, трубы для конденсаторов и теплообменников |
| 0,10 | 0,10 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | ? | ? | ? | ? | ? | 1,0 |  |
| 0,03 | 0,10 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | ? | ? | 0,20 | ? | ? | 0,25 | Для изготовления проволоки |
| ? | 0,10 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | ? | ? | 0,10 | ? | ? | 0,25 | Для изготовления лент, полос, прутков, проволоки |
| ? | 0,10 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | ? | ? | ? | ? | ? | 0,3 | Для изготовления лент, полос, прутков |
| ? | 0,10 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | ? | ? | ? | ? | ? | 0,5 | Для изготовления лент, полос, прутков |
| ? | 0,15 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | ? | ? | ? | ? | ? | 0,75 | Для изготовления листов, лент, полос, прутков, труб, проволоки, поковок |
| ? | 0,5 | 0,010 | 0,00 | 0,0 | ? | ? | 0,30 | ? | ? | 1,5 | Для изготовления листов, лент, полос, прутков, профилей, труб, проволоки, поковок |
| ? | 0,5 | 0,01 | 0,003 | 0,02 | ? | ? | ? | ? | ? | 0,7 | Для изготовления прутков |
| ? | 0,020 | 0,02 | ? | ? | ? | ? | 0,10 | ? | ? | 0,5 | Для изготовления листов, лент, полос, прутков, труб, проволоки, поковок |
| ? | 0,20 | 0,02 | ? | ? | ? | ? | 0,20 | ? | ? | 0,6 | Для изготовления лент, полос, прутков, труб |
| ? | 0,50 | 0,02 | ? | ? | ? | ? | 0,30 | ? | ? | 1,0 | Для изготовления листов, лент, полос, прутков, проволоки, поковок |
| ? | ? | 0,01 | 0,003 | 0,02 | ? | ? | ? | ? | ? | 0,5 | Для изготовления прутков |
| 0,1 | 0,6 | 0,05 | 0,003 | 0,02 | 0,05 | ? | 0,02 | ? | 0,01 | 1,5 | Для изготовления поковок и штамповки |
| 0,03 | 0,10 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | ? | ? | ? | ? | ? | 0,3 | Для изготовления труб |
| 0,07 | 0,10 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | ? | ? | ? | ? | ? | 0,3 | Для изготовления труб |
| 0,07 | 0,10 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | ? | ? | ? | ? | ? | 0,3 | Для изготовления труб |
| 0,05 | 0,10 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | ? | ? | ? | ? | ? | 0,5 | Для изготовления полос, труб |

Примечания:

- Для антимагнитных сплавов содержание железа не должно превышать 0,03%.

- Примеси, не указанные в таблице, учитываются в общей сумме примесей.

- В латуни марки Л68, предназначенной для изготовления изделий специального назначения, содержание примесей не должно превышать: железа — 0,07%, сурьмы — 0,002%, фосфора — 0,005%, мышьяка — 0,005%, серы — 0,002% (сумма примесей — 0,2%).

- В латунях марок Л96, Л90, Л80, Л70, Л68, Л63, Л60 допускается массовая доля никеля до 0,3%, в латунях остальных марок, кроме ЛАН59-3-2 и ЛН65-5, — до 0,5%, в латунях марки ЛС59-1В до 1% за счет массовой доли меди, которая не учитывается в общей сумме примесей.

- В латуни марки ЛС59-1 сумма примесей олова и кремния не должна превышать 0,5%.

- В латуни марки ЛМц58-2 по требованию потребителя содержание марганца устанавливается в пределах 3,0— 4,0%.

7.	В латунях марок ЛМцА57-3-1 и ЛМц58-2,
предназначенных для заготовок обрабатываемых давлением в
горячем состоянии (ковка), массовая доля фосфора не должна
превышать 0,03%.

- В латуни всех марок, кроме ЛК80-3, по согласованию с потребителем может определяться содержание олова, алюминия и марганца.

- В латуни марки Л70, применяемой для производства конденсаторных труб и теплообменников, допускается содержание мышьяка от 0,02 до 0,06%.

10.	В латуни марки Л63, применяемой в пищевой
промышленности, содержание свинца не должно превышать
0,05%.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

Химический состав Cu-Zn сплавов, обрабатываемых давлением

Приложения № 1, № 2 (Исключены, Изм. 2).

Изменение № 3 ГОСТ 15527—70 Сплавы медно-цинковые (латуни), обрабатываемые давлением. Марки.

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 14 от 12.11.98).

Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС № 3105.

Пункт 1. Таблицу дополнить примечанием — 4:

«4. По согласованию изготовителя с потребителем в латуни марки ЛС59 — 1 допускается массовая доля никеля до 1 % за счет массовой доли меди, которая не учитывается в общей сумме примесей».

(ИУС № 7 1999 г.)

Пункт 2. Таблица. Примечание 11

11. Знак «тире» в таблице означает, что данный показатель не нормируется.

(ИУС № 10 1998г.)